ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  14

POUŽITÍ  ŠTĚRKOPÍSKŮ  A  ŠTĚRKODRTÍ

V  KONSTRUKČNÍCH  VRSTVÁCH

TĚLESA  ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKů A ŠTĚRKODRTÍ

V KONSTRUKČNÍCH  VRSTVÁCH

TĚLESA  ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

##### Úvod

- Hutné přírodní kamenivo, získané z hornin těžením nebo drcením bez změny jejich minerálního a chemického složení se používá pro zřizování konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku (dále v textu „konstrukční vrstvy“).

##### Definice

- Štěrkopísek je přírodní směs drobného a hrubého kameniva.

- Štěrkodrť je směs drceného drobného a hrubého kameniva.

##### Technické požadavky

- Pro dodržení požadovaných kvalitativně-technických vlastností je nutné, aby štěrkopísky a štěrkodrtě splňovaly kritéria propustnosti a nenamrzavosti.

- Svým granulometrickým složením musí zajistit dostatečnou zhutnitelnost, únosnost konstrukční vrstvy a musí vyhovovat filtračnímu kritériu vůči zemině zemní pláně a kamenivu kolejového lože dle TNŽ 73 6949. Pokud  nevyhoví filtračnímu kritériu vůči zemině, je nutné uložit na zemní pláň geotextílii.

- Tyto vlastnosti zajišťují směsi hutného přírodního kameniva, štěrkopísky a štěrkodrtě,  tříděné a upravené na požadovanou frakci.

- Zrnitostní složení štěrkopísků a štěrkodrtí musí vytvářet plynulou křivku zrnitosti ležící mezi mezními křivkami zrnitosti uvedenými pro štěrkopísky na obr. 1 a pro štěrkodrtě na obr. 2 a 3.

- Do konstrukčních vrstev není dovoleno používat kamenivo vápencového a dolomitického původu.

- Pro zřizování konstrukčních vrstev u všech druhů celostátních tratí se předepisuje štěrkopísek třídy A a štěrkodrť třídy A, na regionálních tratích lze použít i štěrkopísek třídy B (viz ČSN 72 1512).

- U štěrkopísků a štěrkodrtí pro konstrukční vrstvy se zjišťují tyto technické vlastnosti:

- zrnitost	dle ČSN 72 1172, ČSN 72 1183

- namrzavost 	dle ČSN 72 1002,

- propustnost     	dle TNŽ 73 6949,

- obsah odplavitelných částic	dle ČSN 72 1173,

- obsah cizorodých částic 	dle ČSN 72 1180,

- otlukovost	dle ČSN 72 1175,

- trvanlivost	dle ČSN 72 1176,

- mrazuvzdornost 	dle ČSN 72 1176,

- nasákavost	dle ČSN ISO 7033,

- maximální a minimální ulehlost	dle ČSN 72 1018.

- 7.  Štěrkopísky musí splňovat technické požadavky uvedené v tab. 1.

- Tabulka 1.  Technické požadavky na štěrkopísky

| - V l a s t n o s t | - Třída A | - Třída B |
| --- | --- | --- |
| - zrnitost *) | - křivka zrnitosti musí ležet - v mezích A - B (viz obr. 1) |  |
| - odplavitelné částice v % hmotnosti | - max. 3 % | - max. 8 % |
| - cizorodé částice v % hmotnosti | - max. 0,5 % | - max. 1 % |
| - otlukovost v % hmotnosti | - max. 50 % | - max. 50 % |
| - nasákavost v % hmotnosti | - max. 1,5 % | - max. 4 % |
| - číslo nestejnozrnnosti Cu | - min. 15 | - min. 10 |

Vysvětlivky k tab. 1

*)  max. zrno:

- 32 mm 	a nadsítné max. 15 % u technologie se snášením kolejového

- roštu a na novostavbách

- 22 mm 	a nadsitné 0 % při použití stroje SČ 600 S [viz ČD SR 104/4 (S)]

- 16 mm 	a nadsitné max. 15 % při použití stroje SČ 600 S

- [viz ČD SR 104/4 (S)]

- Štěrkodrtě musí splňovat technické požadavky uvedené v tab. 2.

##### Návrhové parametry

- Konstrukční  vrstvy  ze štěrkopísků  a štěrkodrtí  se navrhují  dle  příloh 6 a 7.

- Únosnost konstrukční vrstvy  ze štěrkopísků a štěrkodrtí musí vyhovovat požadavkům příloh 4 a 6. Konstrukční vrstvy ze štěrkopísků a štěrkodrtí je dovoleno zřizovat na zemní pláni, jejíž modul přetvárnosti, stanovený statickou zatěžovací zkouškou podle přílohy 5, splňuje požadavky uvedené v příloze 6.

Tabulka 2.  Technické požadavky na štěrkodrtě

| V l a s t n o s t | Třída A |
| --- | --- |
| Zrnitost *) | křivka zrnitosti musí ležet v mezích C - D pro frakci 0 - 22 mm (viz obr. 2) E - F pro frakci 0 - 32 mm (viz obr. 3) |
| nadsítné v % hmotnosti | max. 15 % |
| odplavitelné částice v % hmotnosti | max. 7 % |
| cizorodé částice v % hmotnosti | max. 1 % |
| otlukovost v % hmotnosti | max. 50 % |
| trvanlivost **) - úbytek frakce v % hmotnosti po 5 zkušebních cyklech | max. 12 % |
| mrazuvzdornost ***) - úbytek frakce v % hmotnosti po 25 cyklech | max. 5 % |
| nasákavost v % hmotnosti | max. 3 % |
| číslo nestejnozrnnosti Cu | min. 15 |

Vysvětlivky k tab. 2:

*)  	frakce 0 - 22 mm a  0 - 32 mm

**)    	nevyhovuje-li štěrkodrť tomuto kritériu, je rozhodující zkouška

odolnosti proti mrazu

***)   	zkouší se tehdy, když štěrkodrť nevyhovuje zkoušce trvanlivosti

##### Konstrukční uspořádání a provádění

- Konstrukční vrstva ze štěrkopísku a štěrkodrti se ukládá na upravenou a zhutněnou zemní pláň s příčným sklonem, s dokonalým funkčním odvodněním do příkopu, trativodu nebo na svah tělesa železničního spodku.

- Podrobnosti konstrukčního uspořádání řeší vzorový list železničního spodku Ž 4.

- Nejmenší  tloušťka  konstrukční  vrstvy  ze  štěrkopísků  a  štěrkodrtí  je

- 0,15 m.

- Konstrukční vrstva ze štěrkopísků a štěrkodrtí musí být hutněna stejnoměrně, při tloušťce vrstvy vyšší než  0,20 m se musí provádět rozprostírání a hutnění po vrstvách o tloušťce max. 0,20 m (tloušťka vrstvy závisí na účinnosti hutnícího zařízení). Relativní hutnost  ID  musí, dle přílohy 4, dosahovat hodnoty min. 0,80 (viz též ČSN 72 1006).

- Strojem SČ 600 S je možné zřizovat jedním záběrem konstrukční vrstvu o tloušťce max. 0,20 m [viz ČD SR 104/4 (S)].

- Při hutnění se doporučuje dodržovat optimální vlhkost štěrkopísků i štěrkodrtí pro konstrukční vrstvu 5 - 8 %. Při vlhkostech mimo uvedený rozsah se zhutnitelnost výrazně snižuje.

- Při zřizování konstrukční vrstvy nesmí být porušena zemní pláň, ani na ní rozprostřené geosyntetické materiály (geotextílie, geomřížky, geomembrány).

##### Klimatická omezení

- Konstrukční vrstvy ze štěrkopísku a štěrkodrti nesmí být rozprostírány na nezhutněnou, rozbředlou nebo promrzlou  zemní pláň.

- Štěrkopísky a štěrkodrti, použité do konstrukční vrstvy, nesmí při rozprostírání a hutnění obsahovat sníh, ledové čočky apod.

- Konstrukční vrstva ze štěrkopísku a štěrkodrti nesmí být prováděna při silném nebo mrznoucím dlouhotrvajícím dešti, při sněžení a při teplotách menších než  0 oC.

##### Prokazování vlastností a zkoušení

- Vhodnost štěrkopísků a štěrkodrtí pro konstrukční vrstvy se prokazuje průkazními  zkouškami, ve smyslu ČSN 72 1511 a TKP staveb Českých drah.

- Rozsah průkazních zkoušek je dán požadavky na technické vlastnosti štěrkopísků a štěrkodrtí uvedené v čl. 4 až 8 této přílohy.

- Průkazní zkoušky zajišťuje výrobce a provádí je akreditované zkušebny nebo zkušebny schválené ČD ŘDDC - O13.

- Pokud průkazní zkoušky neprokáží požadované technické vlastnosti štěrkopísků nebo štěrkodrtí, nesmí být do konstrukčních vrstev použity.

- Před zabudováním štěrkopísků a štěrkodrtí do konstrukčních vrstev se kontrolními zkouškami ověřuje shoda vlastností štěrkopísků nebo štěrkodrtí s výsledky průkazních zkoušek.

- Kontrolní zkoušky provádí na své náklady zhotovitel a jejich výsledky předává stavebnímu dozoru. Místo a čas odběru vzorků pro kontrolní zkoušky stanoví stavební  dozor  po  dohodě  se  zhotovitelem.  Odběr  vzorků  se  provádí   dle  ČSN 72 1185.

- Nesplňují-li štěrkopísky nebo štěrkodrtě předepsané požadavky, stavební dozor jejich použití do konstrukčních vrstev nepovolí.

- Kontrolními zkouškami se ověří:

- zrnitost,

- namrzavost,

- propustnost,

- nestejnozrnnost,

- obsah odplavitelných částic,

- obsah cizorodých částic.

- Výsledky kontrolních zkoušek musí splňovat technické požadavky - viz. tab. 1 a 2.

- Kontrolní zkoušky štěrkopísků a štěrkodrtí se provádějí nejméně na každých:

- - 1000 m3 	u technologie se snášením kolejového roštu a u novostaveb,

- -   500 m3  	nebo 500 m délky koleje při technologii bez snášení

- kolejového roštu.

- Další podrobnosti o zkoušení štěrkopísků a štěrkodrtí do konstrukčních vrstev jsou stanoveny v TKP staveb Českých drah.

- Zkoušení provedené konstrukční vrstvy

- Na provedené konstrukční vrstvě ze štěrkopísků nebo štěrkodrtí se v rámci kontrolních zkoušek zjišťuje:

- šířka vrstvy po 100 m,

- tloušťka vrstvy po zhutnění po 100 m, (min. ve třech bodech příčného profilu),

- nerovnost povrchu a příčný sklon, dle ČSN 73 6175, po 50 m,

- míra zhutnění dle ČSN 72 1006, po 100 m,

- únosnost statickou zatěžovací zkouškou podle přílohy 5, vyjádřenou modulem přetvárnosti,  po  max. 200 m.

Obr. 1.   Meze zrnitosti štěrkopísku do konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku

Obr. 2.   Meze zrnitosti štěrkodrtě frakce 0 – 22 do konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku

Obr. 3.   Meze zrnitosti štěrkodrtě frakce 0 – 32 do konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku