ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  17

POUŽITÍ  VÝZISKU  Z  KOLEJOVÉHO  LOŽE

V  KONSTRUKČNÍCH  VRSTVÁCH

TĚLESA  ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

POUŽITÍ VÝZISKU Z KOLEJOVÉHO LOŽE V KONSTRUKČNÍCH VRSTVÁCH TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

Úvod

- Výzisk z kolejového lože (dále v textu „výzisk“) splňující stanovené technické a ekologické požadavky se používá do konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku (dále v textu „konstrukční vrstvy“) jako náhrada za nové přírodní kamenivo.

- Definice, charakteristika

- Výzisk představuje materiál získaný z kolejového lože:

- při úplném odtěžení kolejového lože,

- při strojním čistění kolejového lože (podsítné).

- Charakteristickými znaky výzisku jsou zejména nerovnoměrnost a proměnlivost jeho složení (fyzikální i chemické), vyplývající z různých druhů použitého kameniva, nestejné doby uložení a tím i rozdílné doby působení povětrnosti a zatížení, odlišného vlivu okolí, růzností přepravovaných hmot, způsobu údržby koleje, apod.

- Využití výzisku do konstrukčních vrstev je motivováno zejména ekonomickými důvody a potřebou minimalizace odpadu. Je vázáno na splnění dále stanovených technických a ekologických požadavků, vyžadujících úpravu výzisku (drcení, třídění), s vyloučením zdraví a životnímu prostředí škodlivých látek (dále v textu „škodliviny“).

- Technické požadavky

- Požadavky na technické vlastnosti výzisku pro použití do konstrukčních vrstev vycházejí z ČSN 72 1512. Do konstrukčních vrstev je vhodný výzisk vytříděný na frakce 0 - 32 mm nebo 8 - 32 mm. Technické požadavky na kvalitu výzisku jsou uvedeny v tab.1.

- Z výzisku vytvořená konstrukční vrstva musí být propustná, nenamrzavá a musí vyhovět filtračnímu kriteriu vůči zemině zemní pláně a kamenivu kolejového lože podle TNŽ 73 6949.

- Nevyhoví-li výzisk filtračnímu kriteriu vůči zemině zemní pláně, je nutno uložit na zemní pláň vhodnou geotextilii podle přílohy 12.

- U výzisku do konstrukčních vrstev se zjišťují tyto technické vlastnosti:

- zrnitost 	dle ČSN 72 1172, ČSN 72 1183,

- namrzavost 	dle ČSN 72 1002,

- propustnost  	dle TNŽ 73 6949,

- obsah odplavitelných částic 	dle ČSN 72 1173,

- obsah cizorodých částic 	dle ČSN 72 1180,

- maximální a minimální ulehlost 	dle ČSN 72 1018.

Tabulka 1.   Technické požadavky na kvalitu výzisku

do konstrukčních vrstev

| - Vlastnost | - Požadavek |
| --- | --- |
| zrnitost *) | frakce 0 - 32 mm a 8 - 32 mm |
| nadsítné v % hmotnosti | - max. 15 |
| odplavitelné částice v % hmotnosti | - max. 7 |
| cizorodé částice v % hmotnosti | - max. 1 |
| číslo nestejnozrnnosti Cu | - min. 15 |

- Vysvětlivka k tab. 1:

- *)  Křivky zrnitosti výzisku musí ležet v mezích A, B uvedených na obr. 1.

- Ekologické požadavky

- Obsah škodlivin ve výzisku do konstrukčních vrstev se zjišťuje podle zákona č. 125/1997 Sb1)  a Metodického pokynu MŽP2), a to odděleně ve vodném výluhu na frakci 8 - 32 mm a v pevné hmotě na frakci 0 - 8 mm.

Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin ve výzisku do konstrukčních vrstev jsou obsaženy v tab. 2.

- Pokud obsah škodlivin ve výzisku do konstrukčních vrstev přesahuje limitní hodnoty uvedené v tab. 2, nelze výzisk do konstrukčních vrstev použít a je nutno s ním nakládat podle zákona č. 125/1997 Sb. 1) .

##### Návrhové parametry

- Konstrukční vrstvy z výzisku se navrhují podle příloh 6 a 7.  Únosnost konstrukční vrstvy z výzisku musí vyhovovat požadavkům příloh 4 a 6.

- Konstrukční vrstvy z výzisku je přípustné zřizovat na zemní pláň jejíž  modul přetvárnosti, stanovený statickou zatěžovací zkouškou podle přílohy 5, splňuje požadavky uvedené v příloze 6.

- Tabulka 2. 	Ekologické požadavky na kvalitu výzisku

- do konstrukčních vrstev

| Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin |  |
| --- | --- |
| Parametr | Limitní hodnota |
| Ve vodném výluhu |  |
| pH | 5,5 - 11 |
| vodivost v mS.m-1 | 200 |
| zápach | po chemických nebo ropných látkách |
| CHSK-Cr v mg.l-1 | 40 |
| nepolární extrahovatelné látky (NEL) v mg.l-1 | 0,2 |
| Cu*) v mg.l-1 | 1,0 |
| Zn*) v mg.l-1 | 3,0 |
| V pevné hmotě |  |
| nepolární extrahovatelné látky (NEL) v mg.kg-1 | 500 |
| PAU**) v mg.kg-1 | 40 |
| Cu*) v mg.kg-1 | 190 |
| Zn*) v mg.kg-1 | 720 |

Vysvětlivky k tab. 2:

*) jen v případě elektrifikovaných tratí

**) jen v případě kolejí s dřevěnými pražci

Konstrukční uspořádání a provádění

- Konstrukční vrstva z výzisku se ukládá na zemní pláň s příčným sklonem, s dokonalým funkčním odvodněním do příkopu, trativodu nebo na svah tělesa železničního spodku.

- Podrobnosti konstrukčního uspořádání řeší vzorový list železničního spodku Ž 4.

- Nejmenší přípustná tloušťka konstrukční vrstvy z výzisku je 0,15 m.

- Konstrukční vrstva z výzisku musí být rovnoměrně zhutněna nejméně na hodnotu relativní hutnosti   ID = 0,80  (viz příloha 4).

- Při celkové tloušťce konstrukční vrstvy z výzisku větší než 0,20 m je nutno ukládat a hutnit výzisk ve vrstvách o tloušťce max. 0,20 m, podle účinnosti hutnícího prostředku.

- Při hutnění se doporučuje dodržovat optimální vlhkost výzisku v rozsahu 5 až 8 %. Při vlhkosti mimo uvedený rozsah se zhutnitelnost výrazně snižuje.

- Při zřizování konstrukční vrstvy z výzisku nesmí být porušena zemní pláň ani na ní rozprostřené geosyntetické materiály (geotextílie, geomřížky, geomembrány).

- Klimatická omezení

- Při vytváření konstrukční vrstvy z výzisku nesmí být zemní pláň nezhutněná,  rozbředlá nebo promrzlá, výzisk nesmí obsahovat sníh a led.

- Výzisk nesmí být kladen a zhutňován při silném nebo mrznoucím dlouhotrvajícím dešti, při sněžení a při teplotách nižších než 0 oC.

- Prokazování vlastností a zkoušení

- Průkazními zkouškami se prokazuje:

- v rámci předprojektové přípravy vhodnost výzisku pro konstrukční vrstvy, postupem stanoveným v OTP Kamenivo pro kolejové lože, část B 3) ,

- způsobilost recyklační linky pro splnění požadovaných technických vlastností recyklovaného výzisku.

- Rozsah průkazních zkoušek je dán požadavky na technické a ekologické vlastnosti výzisku uvedené v čl. 5 až 9 této přílohy.

- Průkazní zkoušky zajišťuje provozovatel recyklační linky a provádějí je akreditované zkušebny nebo zkušebny schválené ČD ŘDDC - O13.

- Výsledky průkazních zkoušek musí splňovat technické a ekologické požadavky uvedené v čl. 5 až 9 této přílohy a v tab. 1 a 2.

- Pokud průkazní zkoušky neprokáží požadované vlastnosti, nesmí být výzisk do konstrukčních vrstev použit.

- V průběhu recyklace se kontrolními zkouškami ověřují předepsané vlastnosti výzisku prokázané průkazními zkouškami.

- Kontrolní zkoušky zajišťuje na své náklady zhotovitel a jejich výsledky předává stavebnímu dozoru. Kontrolní zkoušky musí být provedeny odborným pracovištěm, odsouhlaseným pověřeným orgánem ČD. Místo a čas odběru vzorků výzisku pro kontrolní zkoušky má právo stanovit stavební dozor po dohodě se zhotovitelem. Odběr vzorků výzisku se provádí podle ČSN 72 1185.

- Nesplňuje-li výzisk předepsané požadavky, stavební dozor jeho použití do konstrukční vrstvy nepovolí.

- U výzisku pro konstrukční vrstvy se kontrolními zkouškami zjišťují dále uvedené technické a ekologické vlastnosti.

- Technické vlastnosti:

- zrnitost,

- namrzavost,

- propustnost,

- nestejnozrnnost,

- obsah odplavitelných částic.

- Uvedené technické vlastnosti se zjišťují podle čl. 7 této přílohy, požadované parametry jsou uvedeny v tab. 1.

- Ekologické vlastnosti:

- nepolární uhlovodíky,

- CHSK-Cr.

- Uvedené ekologické vlastnosti se zjišťují podle čl. 8 této přílohy, požadované parametry jsou uvedeny v tab. 2.

- Kontrolní zkoušky výzisku podle čl. 19 a 20 se provádějí nejméně na každých 1000 m3  výzisku připraveného pro konstrukční vrstvy.

- Pro zkoušení konstrukční vrstvy z výzisku platí ustanovení TKP staveb Českých drah.

- Zkoušení provedené konstrukční vrstvy

- Na provedené konstrukční vrstvě z výzisku se v rámci kontrolních zkoušek zjišťuje:

- šířka vrstvy po 100 m,

- tloušťka vrstvy po zhutnění, po 100 m (min. ve třech bodech příčného profilu),

- nerovnost povrchu a příčný sklon, dle ČSN 73 6175, po 50 m,

- míra zhutnění dle ČSN 72 1006, po 100 m,

- únosnost statickou zatěžovací zkouškou podle přílohy 5, vyjádřenou modulem přetvárnosti,  po  max. 200 m.

Obr. 1.   Meze zrnitosti výzisku do konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku

- 1Zákon č. 125/1997 Sb, o odpadech

- Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ČR. Kriteria znečistění zemin a podzemních vod. Platnost od 31.7.1996.

3) Obecné technické podmínky (OTP) "Kamenivo pro kolejové lože".  ČD - DDC, sekce

technická, č.j. 59 931/95-S7/STAV ze dne  27.12.1995, účinnost od 1.1.1996.