ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  4

POŽADAVKY NA ÚNOSNOST A MÍRU ZHUTNĚNÍ ZEMIN

V TĚLESE ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

POŽADAVKY NA ÚNOSNOST A MÍRU ZHUTNĚNÍ ZEMIN

V TĚLESE ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

Úvod

1. 	Požadavky na kvalitu tělesa železničního spodku zahrnují požadavky na únosnost a míru zhutnění:

a)	pláně tělesa železničního spodku,

b)	zemní pláně,

c)	technologických vrstev při stavbě zemního tělesa,

d)	podloží náspu.

2.	Pro stanovení požadavků na únosnost pláně tělesa železničního spodku a zemní pláně je rozhodující druh železniční dráhy, traťová rychlost a typ použité zeminy ke stavbě zemního tělesa.

3.	Požadavky na únosnost pláně tělesa železničního spodku a zemní pláně jsou uvedeny v tabulce 1  přílohy 6. Tyto požadavky musí být vždy dodrženy.

4.	Požadavky na míru zhutnění zemního tělesa a konstrukčních (pod-kladních) vrstev jsou stanoveny v TKP staveb Českých drah (dále v textu „TKP“). Kontrola zhutnění se provádí v souladu  s ustanoveními TKP.

Kritéria míry zhutnění písčitých a štěrkovitých zemin

5.	Kritériem míry zhutnění písčitých a štěrkovitých zemin v zemním tělese a v konstrukčních (podkladních) vrstvách jsou požadavky na minimální hodnoty:

a)	statického modulu přetvárnosti Epl  pláně tělesa železničního spodku a E0 zemní pláně určené zatěžovací zkouškou podle přílohy 5,

b)	míry zhutnění vrstvy zeminy určené relativní hutností  ID  podle ČSN 72 1018.

6.	Požadované nejmenší míry zhutnění písčitých a štěrkovitých zemin vyjádřené relativní hutností ID  jsou uvedeny v tab. 1.

Kritéria míry zhutnění jemnozrnných zemin

7.	Kritéria míry zhutnění jemnozrnných zemin v zemním tělese jsou požadované minimální hodnoty maximální objemové hmotnosti  zeminy určené zkouškou Proctor Standard (dále v textu „% PS“) podle ČSN 72 1015.

- Požadované nejmenší hodnoty míry zhutnění zemního tělesa, vybudovaného z jemnozrnných zemin nebo v jemnozrnných zeminách, jsou uvedeny v tab. 2.

Kritéria míry zhutnění směsných zemin

9.	Požadovaná míra zhutnění směsi písčitých a štěrkovitých zemin s jemnozrnnými zeminami (směsné zeminy) se určí podle tabulky 2, pokud projektová dokumentace neurčí jinak.

10.	Mezi směsné zeminy patří:

a)	písek hlinitý (SM) a písek jílovitý (SC),

b)	štěrk hlinitý (GM) a štěrk jílovitý (GC),

c)	štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy (G-F), případně písek s příměsí jemnozrnné  zeminy (S-F),  pokud  podíl  částic  (f +s)  je větší než  25 % z celkové hmotnosti,

d)	hlína štěrkovitá (MG), jíl štěrkovitý (CG), hlína písčitá (MS) a jíl písčitý (CS), pokud podíl částic  f  je menší než 50 % z celkové hmotnosti.

11.	Do zemního tělesa lze použít současně zeminy jemnozrnné (např. do jádra náspu)  i zeminy písčité nebo štěrkovité.

Tabulka 1.	Nejmenší míra zhutnění písčitých a štěrkovitých zemin

v tělese železničního spodku

| Název zeminy | Symbol dle ČSN 73 1001 | Relativní hutnost ID |
| --- | --- | --- |
| štěrk dobře zrněný štěrk špatně zrněný štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy *) | GW GP G-F | 0,75 **) |
| písek dobře zrněný písek špatně zrněný písek s příměsí jemnozrnné zeminy *) | SW SP S-F | 0,80 |

Vysvětlivky k tab. 1:

*)	Platí pouze pro neplastickou příměs jemnozrnné zeminy.

V případě  Ip › 0  použije se tabulka 2 .

**) V aktivní zóně na tl. 0,5 m  pod zemní plání  ID = 0,80

Tabulka 2.	Nejmenší míra zhutnění jemnozrnných zemin v tělese železničního spodku

| Název zeminy | Symbol dle ČSN 73 1001 | Maximální objemová hmotnost zeminy v % PS |
| --- | --- | --- |
| hlína s nízkou plasticitou hlína se střední plasticitou | ML MI | 103 |
| jíl s nízkou plasticitou jíl se střední plasticitou | CL CI | 102 |
| jíl s vysokou plasticitou hlína s vysokou plasticitou | CH MH | 95 |
| hlína štěrkovitá hlína písčitá jíl štěrkovitý jíl písčitý štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy *) štěrk hlinitý štěrk jílovitý písek s příměsí jemnozrnné zeminy *) písek hlinitý písek jílovitý | MG MS CG CS G-F GM GC S-F SM SC | 100 |

Vysvětlivka k tab. 2:

*)	Platí pokud IC › 0 .  Při nesoudržné příměsi jemnozrnné zeminy se použije tabulka 1.

Kritéria míry zhutnění kamenitých a balvanitých sypanin

12.	Zhutnění kamenitých a balvanitých sypanin (s velikostí zrna větší než 60 mm, případně 200 mm) lze považovat  za dostatečné, nepřekročí-li při kontrole nivelační metodou rozdíl zatlačení kovových značek před a po dvou kontrolních průjezdech zhutňovacího mechanismu, použitého při zatěžovací zkoušce, při plném výkonu 0,5 % tloušťky zhutňované vrstvy. Podrobnosti stanovuje ČSN 72 1006.

Konstrukční požadavky

13.	Zemní pláň, pokud je tvořena zeminami jemnozrnnými,  musí být kryta podkladní vrstvou ze zemin štěrkovitých, jejíž nejmenší tloušťka  hp  se navrhuje podle přílohy 6.

14.	Je-li podloží náspu tvořeno nepropustnými zeminami je možno zemní těleso vybudovat ze soudržných zemin jen v případě, že mezi náspem a podložím bude vytvořena konsolidační vrstva z propustného nenamrzavého materiálu podle TNŽ 73 6949.

15.	Požadavky na únosnost tělesa železničního spodku jsou uvedeny na obr.  1 až 4.

16.  Požadované míry zhutnění platí pouze pro náspy do výšky 12 m. Pro vyšší náspy musí být míry zhutnění určeny projektem, nesmí však být menší, než je uvedeno v tab. 2.

Obr. 1. 	Požadavky na minimální únosnost a minimální míru zhutnění tělesa

železničního spodku vybudovaného z písčitých nebo štěrkovitých zemin

Obr. 2.   Požadavky na minimální únosnost a minimální míru zhutnění

tělesa železničního spodku vybudovaného z jemnozrnných zemin

Vysvětlivky k obr. 1 a 2:

Stávající tratě

1) 	ostatní koleje ve stanicích na tratích regionálních

2) 	ostatní koleje ve stanicích na tratích celostátních

3) 	předjízdné koleje ve stanicích na tratích regionálních

4) 	předjízdné koleje ve stanicích na tratích celostátních

5) 	hlavní koleje na tratích regionálních

6) 	hlavní koleje na tratích celostátních ostatních pro rychlost <120 km.h-1

7) 	hlavní koleje na tratích celostátních koridorových pro rychlost <120 km.h-1

8) 	hlavní koleje na tratích celostátních pro rychlost  120 km.h-1 až 160 km.h-1

Novostavby

9) 	pro rychlost do 160 km.h-1

10) pro rychlost větší než 160 km.h-1

11)  pro novostavby    ID  =  0,9

Obr. 3.   Požadavky na minimální únosnost a minimální míry zhutnění tělesa

železničního spodku vybudovaného v písčitých nebo štěrkovitých zeminách

Obr. 4.   Požadavky na minimální únosnost a minimální míru zhutnění

tělesa železničního spodku vybudovaného v jemnozrnných zeminách

Vysvětlivky k obr. 3 a 4:

Stávající tratě

1) 	ostatní koleje ve stanicích na tratích regionálních

2) 	ostatní koleje ve stanicích na tratích celostátních

3) 	předjízdné koleje ve stanicích na tratích regionálních

4) 	předjízdné koleje ve stanicích na tratích celostátních

5) 	hlavní koleje na tratích regionálních

6) 	hlavní koleje na tratích celostátních ostatních pro rychlost <120 km.h-1

7) 	hlavní koleje na tratích celostátních koridorových pro rychlost <120 km.h-1

8) 	hlavní koleje na tratích celostátních pro rychlost  120 km.h-1 až 160 km.h-1

Novostavby

9) 	pro rychlost do 160 km.h-1

10) pro rychlost větší než 160 km.h-1

11)  pro novostavby    ID  =  0,9