ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  24

PŘECHOD  TĚLESA  ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

NA  MOSTNÍ  OBJEKTY

PŘECHOD TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

NA MOSTNÍ OBJEKTY

Úvod

- K zajištění geometrické polohy koleje v oblasti přechodu tělesa železničního spodku na mostní objekty (dále v textu „přechodová oblast“) je třeba věnovat zvláštní pozornost konstrukčnímu uspořádání.

- Názvosloví konstrukčního uspořádání přechodové oblasti na mostní objekty je uvedeno na obr. 1.

# Všeobecné technické požadavky

- Na novostavbách tratí a úplných přestavbách mostních objektů na stávajících tratích musí mít přechodová oblast délku 2 H + 5,00 m , kde H je výška náspu v ose koleje.

Na stávajících tratích se přechodová oblast provádí na délku H + 5,00 m, přičemž přechodový klín se provádí na délku  H, kde H je výška náspu v ose koleje. Délka přechodové oblasti musí být min. 10,00 m - viz obr. 5.

- Zesílená  konstrukční  vrstva  tělesa   železničního  spodku  se  provádí v tloušťce min. 0,50 m na celou délku přechodové oblasti.

- Přechodový klín se zřizuje  z propustného, nenamrzavého a zhutnitelného materiálu.    Doporučují se  štěrkopísky a štěrkodrtě s číslem nestejnozrnnosti Cu  15  nebo materiály obdobných vlastností.

- Přechodový  klín  je  nutné  provádět  po  vrstvách  o tloušťce max. 0,50 m. Tloušťka vrstvy je závislá na druhu a kvalitě materiálu a účinnosti zhutňovacího mechanizmu.

- Minimální kontrolní hodnoty kvality zhutnění jsou stanoveny pro:

- pláň tělesa železničního spodku v přechodové oblasti

- ID  = 0,90  ;  Ee = 80 MPa,

- 0,50 m pod plání tělesa železničního spodku

- ID  = 0,85  ;  Ee = 60 MPa ; míra zhutnění 100 % PS,

- v níže položených vrstvách   ID  = 0,80, míra zhutnění  95 % PS.

- Konstrukční řešení přechodové oblasti musí zajistit dokonalé odvodnění rubu opěry podle MVL 102, minimální sedání a minimální deformace tělesa železničního spodku.

# Přechod tělesa železničního spodku na mostní objekty

- na novostavbách

- Základní typy konstrukčního uspořádání přechodové oblasti:

- ze štěrkopísku, štěrkodrti - obr. 2,

- s použitím výztužných geosyntetických materiálů (např. geotextilie, geomřížky) - obr. 3,

- ze štěrkodrti stabilizované cementem - obr. 4.

Na základě místních podmínek lze použít i jiná konstrukční uspořádání přechodové oblasti. Uspořádání nutno schválit  ČD ŘDDC - O13.

Přechod tělesa železničního spodku na mostní objekty na stávajících tratích

- Přechodový klín se provádí ve sklonu n : 1 (uvažuje se nejstrmější svah), v závislosti na ulehlosti a geotechnických vlastnostech materiálu tělesa železničního spodku - obr. 5.

- Základní typy konstrukčního uspořádání přechodové oblasti:

- ze štěrkopísku, štěrkodrti (výměna stávajícího materiálu) - obr. 5,

- ze štěrkodrti stabilizované cementem - obr. 6.

Na základě místních podmínek lze použít i jiná konstrukční uspořádání přechodové oblasti. Uspořádání nutno schválit  ČD ŘDDC - O13.

Obr. 1. 	Názvosloví konstrukčního uspořádání přechodové oblasti

Obr. 2. 	Řešení konstrukčního uspořádání přechodové oblasti na novostavbách zásypem ze štěrkopísku a štěrkodrti

Obr. 3. 	Řešení konstrukčního uspořádání přechodové oblasti na novostavbách s použitím výztužných geosyntetických materiálů

- Obr. 4. 	Řešení konstrukčního uspořádání přechodové oblasti na novostavbách s použitím štěrkodrtě stabilizované cementem

- Obr. 5. 	Řešení konstrukčního uspořádání přechodové oblasti na stávajících tratích s použitím zásypu ze štěrkopísku a štěrkodrti

- Obr. 6 	Řešení konstrukčního uspořádání přechodové oblasti na stávajících tratích s použitím štěrkodrtě stabilizované cementem