ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  8

PŘÍKLADY NAVRHOVÁNÍ  A POSOUZENÍ

KONSTRUKČNÍCH  VRSTEV

TĚLESA  ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

PŘÍKLADY NAVRHOVÁNÍ A POSOUZENÍ KONSTRUKČNÍCH  VRSTEV TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

Příklad návrhu a posouzení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku z hlediska únosnosti

1. 	Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku (dále v textu „konstrukční vrstva) musí být navržena tak, aby ekvivalentní modul přetvárnosti byl větší nebo roven požadovanému modulu přetvárnosti na pláni tělesa železničního spodku Epl  pro daný druh tratě (viz tab. 1 v příloze 6).

2.	Výpočet ekvivalentního modulu přetvárnosti dvouvrstvé konstrukce tělesa železničního spodku (typ 3, příloha 6) předpokládá znalost :

a)	redukovaného modulu přetvárnosti zeminy zemní pláně E0r (stanoví se přímým změřením E0 - viz příloha 5 a jeho redukcí součinitelem „z“ - viz příloha 6),

b)	modulu přetvárnosti konstrukční vrstvy E1  tloušťky h1  (modul přetvárnosti E1  se stanoví kvalifikovaným odhadem podle tab. 2  v příloze 6) .

Potom se stanoví poměr:

E0rE1=k1        a           h1D=k2

kde	E0	je modul přetvárnosti zemní pláně v MPa,

E1	-	modul přetvárnosti podkladní (konstrukční) vrstvy v MPa,

h1	-	tloušťka podkladní (konstrukční) vrstvy v m,

D	-	průměr zatěžovací desky v m (u ČD se používá zatěžovací

deska o D = 0,30 m - viz příloha 5).

Z diagramu na obr. 8 v příloze 6 se stanoví pro vypočtené poměry  k1  a  k2  hodnota   k3   a z rovnice

Ee1E1=k3

se vypočte hodnota ekvivalentního modulu přetvárnosti této dvouvrstvé konstrukce tělesa železničního spodku na povrchu konstrukční vrstvy

Ee1  =   k3 . E1

Výsledek výpočtu se porovná s hodnotou požadovaného modulu přetvárnosti   Epl  na pláni tělesa železničního spodku podle tab. 1 v příloze 6 pro daný druh tratě.

V případě, že     Ee1     Epl     posoudí se navrhovaná konstrukce tělesa železničního spodku ještě z hlediska její ochrany před nepříznivými účinky mrazu (viz příloha 7).

3.	Příklad návrhu a posouzení dvouvrstvé konstrukce tělesa železničního spodku z hlediska únosnosti podle přílohy 6.

Vstupní údaje:

-	celostátní trať pro rychlost jízdy menší než 120 km.h-1,

-	podkladní (konstrukční) vrstva ze štěrkopísku o tloušťce   h1 = 0,40 m,

-	modul přetvárnosti podkladní (konstrukční) štěrkopískové  vrstvy

E1 =  60 MPa   (viz tab. 2 v příloze 6).

-	požadovaný modul přetvárnosti na pláni tělesa železničního spodku podle tab. 1 v příloze 6    -   Epl  = 40 MPa,

-	modul přetvárnosti zemní pláně zjištěný měřením (viz příloha 5)

E0   =   29,34 MPa,

-	zemní pláň je tvořena písčitým jílem (F4 CS), u kterého byl zjištěn stupeň konzistence při zatěžovací zkoušce     Ic  = 0,82  ,

-	opravný součinitel  z  =  0,8  (viz tab. 3  v příloze  6),

-	redukovaný modul přetvárnosti zemní pláně E0r = 0,8 . 29,34 = 23,47 MPa .

Nejprve se vypočte :

k1=E0rE1=23,4760,00=0,39

k2=h1D=0,400,30=1,33

Z diagramu  na obr. 8  v příloze 6   se pro   k1  =  0,39  a   k2  = 1,33

určí   k3   =   0,74.

Potom     Ee1  =  k3 . E1  =   0,74 . 60,00   =   44,40  MPa      40,00  MPa

a tedy konstrukce tělesa železničního spodku z hlediska únosnosti vyhovuje.

Příklad posouzení ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu

4.	Nutná ochrana zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu se podle přílohy 7  vyjadřuje tloušťkou ochranné štěrkopískové vrstvy.

5.	Posouzení ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu předpokládá znalost (viz příloha 7) :

a) 	tloušťky konstrukční vrstvy,

b)	druhu materiálu konstrukční vrstvy,

c)	indexu mrazu  Imn   území, ve kterém je trať  vedena,

d)	druhu zeminy zemní pláně  (viz příloha 10),

e)	stupně konzistence zeminy při měření modulu přetvárnosti zeminy zemní pláně, podle kterého se určí vodní režim zemní pláně,

f)	součinitele tepelné vodivosti materiálu konstrukční vrstvy, pokud je navrhována z jiného materiálu, než ze štěrkopísku  (viz tab. 1  v příloze 7),

g)	druhu tratě.

Pro určení tloušťky ochranné vrstvy ze štěrkopísku se vychází z podmínky, že hloubka promrzání pražcového podloží hpr se rovná součtu tloušťky kolejového lože, tloušťky podkladní vrstvy a dovolené tloušťky promrznutí zemin podle tab. 2  uvedené v příloze 7.  Z této podmínky se určí potřebná tloušťka štěrkopískové vrstvy, která zajistí ochranu zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu.

V případě, že je konstrukční vrstva navržena z jiného materiálu než ze štěrkopísku, je třeba, aby tepelný odpor navrhované vrstvy byl roven tepelnému odporu ochranné vrstvy ze štěrkopísku. Musí platit, že:

Rn  =  Rsp

kde 	Rn  	je tepelný odpor navrhované vrstvy v  m2.K.W-1

určovaný vztahem   Rn=hnλn   ,

Rsp  	- tepelný odpor štěrkopískové konstrukční vrstvy v  m2.K.W-1

určovaný vztahem   Rsp=hspλsp  ,

hn    	- tloušťka  navrhované vrstvy z jiného materiálu než je štěrkopísek

v     m,

hsp 	- tloušťka štěrkopískové ochranné vrstvy stanovená výpočtem podle

přílohy 7,

n   	-  součinitel tepelné vodivosti materiálu navrhované vrstvy

ve   W.m-1. K-1 ,

sp  	-  součinitel tepelné vodivosti štěrkopískové vrstvy   ve   W.m-1. K-1 .

Tloušťka navrhované vrstvy, která má stejný tepelný odpor jako tloušťka štěrkopískové vrstvy je určena vztahem:

hn = hspλsp λn   [m]

6.	Příklad posouzení ochrany dvouvrstvé konstrukce tělesa železničního spodku z hlediska ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu podle přílohy 7.

Vstupní údaje:

-	podkladní (konstrukční) vrstva ze štěrkopísku o tloušťce   hsp =  0,40 m,

-	celostátní trať pro rychlost 120 až 160 km.h-1,

-  index mrazu   Imn =  500 oC.den   (viz obr. 1, příloha 7),

-	zemní pláň je tvořena písčitým jílem, který je nebezpečně namrzavý,

-	vodní režim zemní pláně určený podle stupně konzistence  Ic =  0,8  je nepříznivý,

- 	hloubka promrzání

- 	dovolená  tloušťka promrznutí  zemin  zemní pláně   hzdov  =  0,15 m   (viz tab. 2,  příloha 7),

-	tloušťka kolejového lože při užití betonových pražců   hk  =  0,55 m.

Pro zajištění ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu platí:

hpr     hk + hsp + hzdov

Po dosazení vstupních údajů:   1,00 m    0,55 m  +  0,40 m  + 0,15 m   a  tedy navrhovaná podkladní vrstva z hlediska ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu vyhovuje.

V případě,  že by vrstva štěrkopísku  byla nahrazena vrstvou z drcené vysokopecní strusky,   která má nižší  součinitel  tepelné vodivosti  než  štěrkopísek ( str  =  0,95  W.m-1. K -1  ,  sp  =  2,30  W.m-1. K-1) , postačovala by pro tepelnou ochranu zemní pláně její tloušťka

hstr=hspλspλstr=0,402,300,95=0,16  m

Pro  vypočtenou  tloušťku  podkladní vrstvy  z drcené strusky,   která vyhovuje z hlediska ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu, je třeba dále  prokázat výpočtem,  zda tato vrstva vyhovuje pro danou kolej též z hlediska únosnosti (viz příloha 6).

Příklad určení vodního režimu zemní pláně

7.  Určení vodního režimu zemní pláně předpokládá znalost  (viz příloha 7) :

a) 	polohy hladiny podzemní vody hpv ,

b)	druhu zeminy zemní pláně (viz příloha 10),

c)	výšky kapilárního výstupu vody od hladiny podzemní vody při plném nasycení vodou  hs ,

d)	indexu mrazu  Imn  území (viz obr. 1), ve kterém je trať vedena,

e)	hloubky promrzání pražcového podloží  hpr .

8.	Příklad určení vodního režimu zemní pláně podle přílohy 7.

Vstupní údaje:

-	hladina podzemní vody  hpv  =  1,80 m  (měřeno od úložné plochy pražce),

-	zemní pláň je tvořena hlínou se střední plasticitou (F5 - MI),

-	výška kapilárního výstupu vody od hladiny podzemní vody při plném nasycení zeminy vodou  hs  =  2,00 m  (hlína se střední plasticitou má 43 % zrn menších než  0,02 mm)  - viz obr. 3, příloha 7,

-	index mrazu  Imn  =  400oC.den  -  viz obr. 1, příloha 7,

-	hloubka promrzání pražcového podloží  hpr=0,045 Imn= 0,90 m  .

Ze vzájemné polohy hpv , hpr  a hodnoty  hs  vyplývá  (viz obr. 2, příloha 7)

hpv     hpr + hs  ,

neboť po dosazení určených hodnot

1,80 m     0,90 m  +  2,00 m

a tedy vodní režim zemní pláně je velmi nepříznivý.