ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  18

POUŽITÍ  BETONOVÝCH  DESEK

V  TĚLESE  ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

POUŽITÍ  BETONOVÝCH  DESEK

V TĚLESE  ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

Úvod

1. 	Betonové desky v tělese železničního spodku se užívají ke zvýšení únosnosti v případě, že zemní pláň s nízkou únosností je tvořena ze soudržných zemin. Betonové desky v tělese železničního spodku se doporučuje užívat jen ve výjimečných případech. Vhodné  je užití  betonových desek  pod  železniční přejezdy. Na novostavbách se užití betonových desek nenavrhuje.

Druhy betonových desek

2.	Pro zřizování konstrukce pražcového podloží s betonovými deskami jsou nejvhodnější železobetonové desky (tzv.sanační) o rozměrech 3,0 x 1,0 x 0,1 m  nebo 3,0 x 2,0 x 0,1 m .

3.	Kromě sanačních desek je možno též v pražcovém podloží použít i jiných vhodných desek ze železového betonu nebo předpjatého betonu (například silničních panelů).

Konstrukce pražcového podloží s betonovými deskami

4.	Konstrukci pražcového podloží s betonovými deskami tvoří vrstva kolejového  lože  pod  ložnou  plochou  pražců,  betonová  deska,  vyrovnávací  vrstva z písku nebo štěrkopísku, geotextilie a zemní těleso se skloněnou zemní plání. Betonové desky  se kladou  na zhutněnou  vyrovnávací vrstvu  o tloušťce min. 0,10 m  tak, aby vytvářely pruh pod kolejí o min. šířce 3,0 m.  Zemní pláň má jednostranný nebo oboustranný příčný sklon 4 % (viz obr. 1). Rozprostření geotextilie se provádí v souladu s přílohou 12.

5.	Konstrukce pražcového podloží s betonovými deskami se nemusí posuzovat z hlediska ochrany před nepříznivými účinky mrazu.

6.	Při zřizování konstrukce pražcového podloží s betonovými deskami pod kolejovými spojkami nebo pod výhybkami ve zhlavích železničních stanic se vytváří z betonových desek souvislá plocha odpovídající uspořádání kolejové konstrukce (viz obr. 2).

7.	Příčná a podélná kabelová vedení pod betonovými deskami se musí ukládat do chrániček případně do kabelovodů.

Funkce betonových desek v pražcovém podloží

8.	Betonové desky v pražcovém podloží roznášejí příznivě zatížení od železničních vozidel z konstrukce železničního svršku na zemní pláň a zlepšují odvedení   prosáklé  srážkové  vody  z pražcového   podloží.   Betonové  desky v pražcovém  podloží je možno též použít jako vozovku pro mechanizační prostředky při  kladení desek.

Funkce geotextilie v pražcovém podloží s betonovými deskami

9.	V pražcovém podloží s betonovými deskami se na zemní pláň vždy rozprostírá filtrační geotextilie, která zajišťuje separaci materiálu zemní pláně a vyrovnávací vrstvy z písku nebo štěrkopísku, na kterou jsou desky kladeny. Technické parametry geotextilií jsou uvedeny v příloze 12.

10.	Kromě propustných filtračních geotextilií je možno použít nepropustné  geomembrány, které vytvářejí hydroizolační kryt zemní pláně a zamezují výraznějšímu kolísání vlhkosti a tím i únosnosti soudržné zeminy v zemní pláni v průběhu roku (viz příloha 12).

Odvodnění konstrukce pražcového podloží s betonovými deskami

11.	Konstrukce pražcového podloží s betonovými deskami musí být řádně odvodněna.  Na  náspech  se  prosáklá  srážková voda  odvádí  na  jeho  svahy, v zářezech se odvádí do stávajících, případně prohloubených příkopů nebo do podélných trativodů. Ve stanicích se prosáklá srážková voda odvádí do podélných trativodů.

12.	Předpokladem pro řádnou funkci odvodnění pražcového podloží s betonovými deskami je zhutnění zemní pláně a její úprava v příčném sklonu 4 %.

a)

b)

Obr. 1.   Příklady použití betonových desek v pražcovém podloží na jednokolejné trati

Obr. 2.   Příklad použití betonových desek v pražcovém podloží pod kolejovou spojkou