ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  12

POUŽITÍ  GEOTEXTILIÍ  A  GEOMEMBRÁN

V  KONSTRUKČNÍCH  VRSTVÁCH

TĚLESA  ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

POUŽITÍ GEOTEXTILIÍ A GEOMEMBRÁN V KONSTRUKČNÍCH VRSTVÁCH TĚLESA  ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

A.  GEOTEXTILIE

Úvod

1. 	Geotextilie jsou propustné technické textilie vyrobené ze syntetických látek, které jsou vhodné k použití při stavbě a opravách tělesa železničního spodku, konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku a odvodňovacích zařízení železničních tratí a stanic.

Druhy geotextilií

2.  Podle způsobu výroby se geotextilie dělí na:

a) tkané,

b) netkané,

c) pletené,

d) kompozitní.

Tkané geotextilie jsou vyrobené zpravidla z jedné soustavy podélných nití (pásků) a jedné soustavy příčných nití (pásků) převázaných vzájemně v kolmém směru.

Netkané geotextilie jsou textilie vytvořené z rouna syntetického vlákna, zpravidla zpevněné vpichováním (jehlováním), prošitím, podélnými káblíky nebo termickou úpravou povrchu.

Pletené geotextilie jsou vyrobené z nití vzájemným propletením oček.

Kompozitní geotextilie jsou vyrobeny z vrstev syntetických materiálů například z tkaných a netkaných geotextilií spojených navzájem vpichováním, prošitím, lepením nebo jsou vyrobeny z nepropustné folie, chráněné z jedné nebo obou stran netkanou geotextilií apod.

3. Geotextilie plní v konstrukční vrstvě tělesa železničního spodku tyto hlavní funkce, případně jejich kombinace:

a) separační,

b) filtrační,

c) výztužnou,

d) drenážní,

e) ochrannou.

Separační funkce zamezuje promíchání dvou typů materiálů rozdílných mechanických vlastností, např. zeminy zemní pláně a materiálu podkladní vrstvy.

Filtrační funkce zamezuje vyplavování jemných částic zeminy na styku s hrubším materiálem.

Výztužná funkce se uplatňuje, přenáší-li geotextilie v konstrukční vrstvě tělesa železničního spodku tahové napětí. Použití výztužných geotextilií je uvedeno v příloze 11.

Drenážní funkce geotextilie zabezpečuje odvádění vody v její  rovině v případě, že tloušťka geotextilie je větší jak 4 mm.

Ochranná funkce geotextilie zabezpečuje ochranu jiného geosyntetického materiálu, např. geomembrány apod.

Vlastnosti geotextilií

4.  Geotextilie mají, podle způsobu výroby, odlišné vlastnosti. Požadavky na ně kladené jsou určeny funkcí, kterou má geotextilie v tělese železničního spodku plnit. Vlastnosti geotextilií se určují laboratorně.

5.  Hlavní technické parametry geotextilií jsou:

a) 	tloušťka, určuje se v mm (zpravidla při zatížení 0,2 MPa),

b) 	šířka; určuje se v m,

c) 	hmotnost,  určuje se  hmotností   vzorku  o ploše  1,0  m2  ;  vyjadřuje  se v   g.m-2,

d) 	pevnost v tahu, určuje se ve směru podélném a příčném na vzorku zpravidla o šířce 50 mm ; vyjadřuje se  v   kN.m-1,

e) 	propustnost, určuje se ve směru kolmém na rovinu geotextilie a v rovině geotextilie; vyjadřuje se součinitelem propustnosti   v   m.s-1,

f) 	odolnost proti protlačování válcovým razníkem (zkouška CBR); vyjadřuje se v kN,

g) 	velikost  pórů (průlin) se vyjadřuje rozdělením výskytu pórů nebo se udávají některé charakteristické hodnoty jako:

do  max - 	průměr částic, které pronikly geotextilií v množství 2 % hmotnosti dávky kalibru v mm,

do  min - 	průměr částic, které pronikly geotextilií v množství 98 % hmotnosti dávky kalibru v mm,

do  stř    -  aritmetický průměr do  min   a   do  max      v    mm,

dt  max  -  průměr největší částice, která pronikla geotextilií   v    mm.

Při posuzování vhodnosti geotextilie k použití v konstrukční vrstvě tělesa železničního spodku lze považovat  dt max  =  d0 max.

Geotextilie v konstrukční vrstvě tělesa železničního spodku

6. Geotextilie v konstrukční vrstvě tělesa železničního spodku plní funkci separační, drenážní, filtrační, případně i výztužnou.

7.	Pro krátkodobé  zlepšení technického stavu trati lze v ojedinělých případech rozprostřít geotextilii na pláň tělesa železničního spodku (obr. 1). Geotextilie rozprostřená na pláni tělesa železničního spodku odděluje zeminu pláně od kolejového lože. Protože geotextilie plní separační funkci, je třeba, aby její vlastnosti splňovaly pravidlo:

dt max    d90  ,

kde: 	dt max	je maximální velikost pórů geotextilie v mm,

d90	  -	průměr zrna zeminy pláně tělesa železničního spodku 	při 90 % propadu v mm.

Při použití geotextilie na pláni tělesa železničního spodku musí být tloušťka vrstvy kolejového lože pod pražcem nejméně 0,35 m, aby při podbíjení pražců a při strojním čištění kolejového lože nebyla porušena celistvost geotextilie uložené na pláni tělesa železničního spodku.

Geotextilie rozprostřená na pláni tělesa železničního spodku nezvyšuje únosnost tělesa železničního spodku a proto se nepovažuje za sanační opatření. Geotextilie plní pouze funkci separační tím, že zamezuje znečišťování kolejového lože zeminou zemní pláně a lze ji proto takto použít jen ve zvláštních zdůvodněných případech. Úseky s geotextilií na pláni tělesa železničního spodku musí být evidovány na SDC.

Vhodné jsou geotextilie, které splňují požadavky uvedené v obecných technických podmínkách ČD-DDC „Geotextilie pro užití v pražcovém podloží“.

8.	Geotextilie v konstrukční vrstvě tělesa železničního spodku rozprostřená na zemní pláni odděluje zeminu zemní pláně od materiálu podkladní vrstvy (obr. 2 a 3). Pokud není použita výztužná geotextilie, nedochází při užití geotextilie na zemní pláni ke zvýšení únosnosti konstrukční vrstvy.

Protože geotextilie na zemní pláni plní především separační funkci, musí její vlastnosti splňovat pravidlo uvedené v čl. 7 této přílohy.

Vhodné jsou geotextilie, které splňují požadavky uvedené v obecných technických podmínkách ČD-DDC „Geotextilie pro užití v pražcovém podloží“.

S ohledem na filtrační funkci této geotextilie nemusí materiál podkladní vrstvy splňovat filtrační kritérium podle TNŽ 73 6949. Materiál podkladní vrstvy musí však být vždy propustný a nenamrzavý.

Zemní pláň, na kterou se geotextilie rozprostírá, musí být upravena v příčném sklonu a zhutněna hladkým nebo pneumatikovým válcem. Konstrukční vrstva s geotextilií na zemní pláni musí být odvodněna.

9.	Při užití betonových desek pro zvýšení únosnosti pláně tělesa železničního spodku se geotextilie rozprostře na zemní pláň, která je upravena v příčném sklonu (obr. 4). Pro volbu geotextilie platí stejné podmínky jako v čl. 8 této přílohy. Na zemní pláň s geotextilií se zřídí vrstva písku, na kterou se kladou betonové desky (viz příloha 18). Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku s betonovými deskami musí být odvodněna.

Požadavky na zřizování konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku

s geotextilií

10.	Při použití geotextilie na pláni tělesa železničního spodku, podle čl. 7 této přílohy, se zpravidla užívá technologie bez snesení kolejového roštu, např. strojem SČ 600 S. Šířka geotextilie se volí 4 m; průměr role geotextilie je závislý na konstrukčním uspořádání stroje, kterým se geotextilie pokládá.

11.	Při použití geotextilie na zemní pláni musí být zemní pláň upravena ve sklonu a zhutněna hladkým válcem. Geotextilie se rozvinuje zpravidla ručně. Rozvinutá geotextilie se musí přitížit propustným materiálem (štěrkem, štěrkopískem) nebo se upevní ocelovými trny tak, aby nedošlo k jejímu shrnutí větrem. Po geotextilii rozvinuté na zemní pláni je zakázáno pojíždět jakýmikoli mechanizačními prostředky. Podkladní vrstva zřízená na zemní pláni musí být zhutněna.

Při technologii zřizování konstrukčních vrstev bez snášení kolejového roštu se geotextilie rozprostírá strojem na nezhutněnou zemní pláň; strojem pro zřizování konstrukčních vrstev se hutní povrch nové podkladní vrstvy.

12.	Šířka geotextilie se zpravidla volí tak, aby role geotextilie odpovídala zvolené šířce pokrytí pláně tělesa železničního spodku nebo šířce zemní pláně. Je-li šířka geotextilie menší, spojují se rozvinuté pásy geotextilie přesahem nejméně 0,20 m. Při spojování pásů na délku musí být přesah nejméně 0,50 m. Pásy geotextilie je možno též spojovat sešitím, svorkami, lepením nebo svařením. Při svařování se ponechá přesah 0,15 m  až  0,20 m. Geotextilii uloženou na zemní pláň je třeba v co nejkratší době zakrýt konstrukční vrstvou.

Geotextilie v trativodech

13.	Geotextilie v trativodní rýze (viz obr. 3) se používá v případě, že výplň trativodní rýhy nesplňuje filtrační kritérium podle TNŽ 73 6949. Protože geotextilie plní  v trativodní rýze funkci filtrační,  t.j. zamezuje vnikání jemných částic zeminy, v níž je trativodní rýha zřízena do výplně trativodu, je třeba, aby její vlastnosti splňovaly pravidlo:

dt max    d90  ,

kde: 	dt max		je maximální velikost pórů geotextilie v mm,

d90        	-  průměr zrna zeminy, v níž je trativod zřízen při 90 % propadu.

Pro vyložení trativodní rýhy jsou vhodné textilie, které splňují požadavky uvedené  v obecných  technických  podmínkách ČD - DDC „Geotextilie  pro užití v pražcovém podloží“.

14.	Pro výplň trativodní rýhy vyložené geotextilií je možno s výhodou použít i hrubších materiálů zbavených jemných frakcí, jako jsou např. kamenná drť, granulovaná vysokopecní struska apod.

15.	Geotextilie je možno použít k překrytí spar mezi trubkami k zamezení vplavování jemných součástí výplně trativodní rýhy do trativodního potrubí. Pro ochranu trativodního potrubí jsou vhodné netkané geotextilie s vlastnostmi uvedenými v čl. 13 této přílohy.

Požadavky pro zřizování trativodu s geotextilií

16.	Před  vyložením  trativodní  rýhy  geotextilií   je třeba  dno  rýhy  upravit v požadovaném sklonu, zbavit je všech nerovností a případně napadaného materiálu. K vyložení trativodní rýhy je vhodné užít jeden pás geotextilie, jehož okraje se zatíží na hranách trativodní rýhy zpravidla štěrkem. Při použití dvou pásů geotextilie se pásy spojují pouhým přesahem.

17.	Po vyložení trativodní rýhy se zřídí na jejím dně vrstva štěrkopísku o tloušťce nejméně 0,05 m  pro uložení trativodních trubek. Vrstva se vyrovná do předepsaného podélného sklonu.

18. 	Po uložení trativodního potrubí se provede zásyp trativodní rýhy na předepsanou výšku. Povrch zásypu se zhutní. Podrobnosti upravuje vzorový list železničního spodku Ž 3.

Práce s geotextiliemi

19.	Geotextilie  se expedují  z výrobního  závodu  v rolích.   Při manipulaci s nimi nesmí dojít k jejich poškození. Geotextilie musí být skladována na suchém krytém místě bez přístupu slunečního světla, aby nedošlo ke změně jejich technických vlastností. Na otevřených skládkách musí být geotextilie přikryty plachtami.

Geotextilie jsou hořlavé. Při jejich skladování je nutno dbát protipožárních předpisů  a respektovat   ČSN 64 0149,  ČSN 73 0823,  ČSN 73 0862  a ČSN 80 0824.

Geotextilie jsou odolné proti mrazu. Nutno je však na skládkách chránit před dešťovými srážkami, protože vodou nasáknutá geotextilie zvyšuje podstatně svou hmotnost, což značně ztěžuje pozdější manipulaci s rolí.

B.  GEOMEMBRÁNY

Úvod

20.		Geomembrány (nepropustné hydroizolační folie) jsou vyrobené ze syntetických látek a určené k využití do inženýrských konstrukcí zemních staveb. Geomembrány jsou vhodné též k použití při stavbě a opravách tělesa železničního spodku.

Druhy geomembrán

21.	Podle způsobu výroby se geomembrány dělí na:

a)	jednoduché,

b)	vícevrstvé,

c)	vyztužené,

d)	se strukturálním povrchem.

Jednoduché geomembrány jsou zpravidla vyráběny v tloušťkách 0,8 až 3,0 mm.

Vícevrstvé geomembrány jsou tvořeny nejčastěji 2 až 3 vrstvami stejného materiálu nebo kombinací různých materiálů (např. folie chráněná z obou stran geotextiliemi).

Vyztužené geomembrány jsou pro zvýšení mechanické pevnosti vyztuženy vlákny, rouny nebo tkaninami.

Geomembrány se strukturálním povrchem se vyrábějí pro zvýšení tření mezi geomembránou a zeminou nebo materiálem konstrukční vrstvy.

Funkce geomembrány v konstrukční vrstvě tělesa železničního spodku

22.	Geomembrána plní v tělese železničního spodku tyto hlavní funkce, případně jejich kombinace:

a)	hydroizolační,

b)	separační,

c)	výztužnou.

Hydroizolační funkce zamezuje působení srážkové vody na zeminu zemní pláně a tím snižování její únosnosti v období jarního tání sněhu nebo v období zvýšených dešťových srážek.

Separační funkce zamezuje promíchání dvou typů materiálů rozdílných mechanických vlastností (např. zeminy zemní pláně a materiálu podkladní vrstvy).

Výztužná funkce se uplatňuje pouze u výztužných geomembrán a zvyšuje únosnost konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku.

Vlastnosti geomembrán

23.	Hlavní technické parametry geomembrán jsou:

a)	tloušťka, určuje se v mm,

b)	šířka, určuje se v m,

c)	hmotnost,  určuje  se  hmotností  vzorku  o ploše  1,0 m2   a vyjadřuje  se v g.m-2 ,

d)	nepropustnost.

Geomembrány v konstrukční vrstvě tělesa železničního spodku

24.	Geomembrána v konstrukční vrstvě tělesa železničního spodku, rozprostřená na zemní pláni, chrání zemní pláň před nepříznivými účinky srážkové vody prosakující kolejovým ložem a  konstrukční vrstvou tělesa železničního spodku (obr. 5 a 6). Je-li použita výztužená geomembrána může její užití zvýšit únosnost konstrukční vrstvy.

Vhodné jsou geomembrány o tloušťce 1,0 až 1,5 mm  se strukturálním povrchem, který zvyšuje tření mezi geomembránou a materiálem podkladní vrstvy. Výrobní šířka pásů geomembrány bývá 2,0 až 10,0 m.

S ohledem na separační funkci geomembrány, nemusí materiál podkladní vrstvy splňovat filtrační kritérium podle TNŽ 73 6949. Materiál podkladní vrstvy musí však být propustný a nenamrzavý.

Tvoří-li spodní plochu geomembrány nepropustná hydroizolační fólie, musí být geomembrána, s ohledem na možnou kondenzaci vodních par, uložena na vrstvu písku případně štěrkopísku o tloušťce 0,1 m rozprostřenou na zemní pláni.

Z technologického hlediska je nejvýhodnější užití kompozitní geotextilie (geomembrána složená z hydroizolační folie chráněné z jedné nebo z obou stran netkanou geotextilií). Kompozitní geotextilie může být uložena přímo na zemní pláni v případě že netkaná geotextilie bude na zemní pláni. Voda z geomembrány musí být odvedena do odvodňovacího zařízení nebo na svah.

25.	Při užití betonových desek pro zvýšení únosnosti pláně tělesa železničního spodku je nejvhodnější ke zřízení geomembrány užití kompozitní geotextilie, která se rozprostře na zemní pláň upravenou v příčném sklonu (obr. 7). Na zemní pláň s geomembránou se zřídí vrstva písku, na kterou se kladou betonové desky (viz příloha 18). Voda z povrchu geomembrány musí být odvedena do odvodňovacího zařízení nebo na svah.

26.	Při použití geomembrány k ochraně zemní pláně ze snadno zvětrávajících skalních hornin se geomembrána rozvinuje na vyrovnávací vrstvě písku, která je upravena ve sklonu a zhutněna hladkým válcem. Na geomembráně se zřídí ochranná vrstva z písku o tloušťce min. 0,15 m. Geomembrána musí být zřízena na celou šířku tělesa železničního spodku (obr. 8). Voda z povrchu geomembrány musí být odvedena do podélných příkopů, trativodů nebo na svah.

27.	Geomembrány  je výhodné použít  při sanaci  tělesa  železničního  spodku v úsecích, kde se vytvořily hluboké štěrkové pytle. Geomembrána musí být uložena tak, aby zamezila stahování srážkové vody do štěrkových pytlů a zabránila dalšímu snižování únosnosti tělesa železničního spodku.

Požadavky na zřizování konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku

s geomembránou

28.	Při použití geomembrány v konstrukční vrstvě tělesa železničního spodku musí být zemní pláň zbavena všech nerovností, upravena ve sklonu a zhutněna hladkým válcem. Geomembrány se na zemní pláni rozvinují ručně. Po geomembráně rozprostřené na zemní pláni je zakázáno pojíždět mechanizačními prostředky. Podkladní vrstva zřízená na geomembráně musí být zhutněná.

29.	Šířka geomembrány se zpravidla volí tak, aby role geomembrány odpovídala šířce pokrytí zemní pláně. Je-li šířka geomembrány menší, spojují se rozvinuté pásy geomembrány přesahem. Při spojování pásů na šířku musí být přesah nejméně 0,20 m,  při spojování pásů na délku musí být přesah nejméně 0,50 m. Pás geomembrány je možno též spojovat lepením nebo svařováním. Při lepení nebo svařování se ponechává přesah 0,15 m až 0,20 m.

Práce s geomembránami

- Geomembrány se expedují z výrobního závodu v rolích. Geomembrány musí být skladovány na suchém krytém místě; na otevřených skládkách musí být přikryté plachtami. Do konstrukce železničního spodku musí být použity geomembrány odolné  proti mrazu.  Manipulace s geomembránami není vhodné provádět při teplotě nižší než  +5 oC .

PŘÍKLADY POUŽITÍ GEOTEXTILIÍ V KONSTRUKČNÍ VRSTVĚ

TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

Obr. 1.	Jednokolejná trať v náspu s geotextilií na pláni tělesa železničního spodku

Obr. 2.	Jednokolejná trať v náspu s podkladní vrstvou ze štěrkopísku a geotextilií na zemní pláni

Obr. 3.	Jednokolejná trať v zářezu s podkladní vrstvou ze štěrkopísku a geotextilií na zemní pláni

Obr. 4.	Jednokolejná trať v zářezu s betonovou deskou a geotextilií na zemní pláni

PŘÍKLADY POUŽITÍ GEOMEMBRÁN V KONSTRUKČNÍ VRSTVĚ

TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

Obr. 5.	Jednokolejná trať v náspu s podkladní vrstvou

ze štěrkopísku a geomembránou na zemní pláni

Obr. 6.	Jednokolejná trať v zářezu s podkladní vrstvou ze štěrkopísku a geomembránou na zemní pláni

Obr. 7.	Jednokolejná trať v zářezu s betonovou deskou a geomembránou na zemní pláni

Obr. 8.	Jednokolejná trať ve skalním odřezu ve snadno zvětrávajících horninách s geomembránou na zemní pláni