ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  6

NAVRHOVÁNÍ  KONSTRUKČNÍCH  VRSTEV

TĚLESA  ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

PODLE  MODULU  PŘETVÁRNOSTI

NAVRHOVÁNÍ  KONSTRUKČNÍCH  VRSTEV

TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

PODLE  MODULU  PŘETVÁRNOSTI

Úvod

- Účelem této metody je navrhnout v závislosti na traťové rychlosti konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku tak, aby i za nejnepříznivějších klimatických a hydrologických podmínek tato konstrukce zajišťovala únosný podklad pro železniční svršek.

- Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku tvoří horní část tělesa železničního spodku, na kterém je přímo uloženo kolejové lože.

- Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku jsou navrhovány na zemní pláni za účelem dosažení požadované únosnosti pláně tělesa železničního spodku.

Navrhování konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku podle statického modulu přetvárnosti

- Pro návrh konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku je rozhodující její tloušťka, druh materiálu, dosažená míra zhutnění materiálu konstrukční vrstvy  tělesa železničního spodku a hodnota modulu přetvárnosti zemní pláně v klimaticky nejnepříznivějším ročním období.

- Statický modul přetvárnosti konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku vyjadřuje závislost mezi statickým zatížením kruhové zatěžovací desky a hodnotou  jejího  zatlačení  v průběhu zkoušky  -  viz příloha 5.

- Statický modul přetvárnosti se zjišťuje v rámci geotechnického průzkumu pražcového podloží na povrchu příslušné konstrukční vrstvy a zemní pláně. Požadované nejmenší hodnoty statického modulu přetvárnosti pro jednotlivé části tělesa železničního spodku udává tabulka 1 této přílohy a příloha 4.

- Metodika navrhování konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku, jako vícevrstvého systému, je založena na takové volbě materiálů a tlouštěk jejich vrstev o různém modulu přetvárnosti, při níž výsledný ekvivalentní modul přetvárnosti celé konstrukce v úrovni pláně tělesa železničního spodku je větší nebo roven požadovanému minimálnímu modulu přetvárnosti Epl podle tab. 1. Hodnoty Epl  jsou stanoveny pro maximální hmotnost na nápravu 22,5 t. Dále musí být při návrhu konstrukčních vrstev splněna podmínka, že modul přetvárnosti zemní pláně E0  dosahuje hodnot uvedených v tabulce 1.

- V případě,  že modul přetvárnosti zemní pláně  nedosahuje hodnot podle tabulky 1, je možné:

- nahradit neúnosnou zeminu zemní pláně materiálem únosnějším,

- stabilizovat horní vrstvu zeminy zemní pláně,

- uložit na zemní pláni výztužné geotextilie nebo geomřížky, (výztužné geotextilie nebo geomřížky je možné použít pouze v případě, že zjištěná hodnota modulu přetvárnosti zemní pláně je alespoň 60 % hodnoty dle tab. 1).

- Metodika navrhování konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku jako vícevrstvého systému je vhodná pouze pro navrhování systému, u kterého má horní vrstva větší vlastní modul přetvárnosti než vrstva spodní.

- Při použití stabilizace se konstrukce navrhuje na hodnotu modulu přetvárnosti na povrchu stabilizované vrstvy dle tab. 4, přílohy 13.

- Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku v pražcovém podloží typ 4 (betonové desky) a typ 5 (asfaltový beton) se nedimenzují. Tloušťky vrstev se určují podle místních podmínek.

Moduly přetvárnosti používaných materiálů

7.	Orientační  moduly  přetvárnosti  materiálů  používaných  v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku jsou uvedeny v tabulce 2.

U materiálů nesoudržných je hodnota E  závislá na jejich relativní ulehlosti ID, u materiálů soudržných, s výjimkou stabilizované zeminy, na hodnotě jejich stupně konzistence  IC .

Redukovaný modul přetvárnosti zeminy

8.	Pro návrh konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku je rozhodující znalost modulu přetvárnosti zeminy zemní pláně pro nejnepříznivější klimatické období, zejména je-li zemní pláň tvořena zeminami soudržnými, jejichž vlastnosti se v průběhu roku mění v závislosti na klimatických poměrech.

Modul přetvárnosti zeminy zemní pláně musí být proto pro výpočet únosnosti  konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku upraven opravným součinitelem „z“ zohledňujícím vliv klimatických poměrů.

Redukovaný modul přetvárnosti zeminy  E0r   se vypočte ze vztahu

E0r   =   E0 . z	[MPa]

kde 	E0r 	-	je redukovaný modul přetvárnosti zeminy zemní pláně v  MPa,

E0 	-	statický modul přetvárnosti zjištěný statickou zatěžovací zkouškou

v  MPa,

z	-	opravný součinitel závislý na stupni konzistence zeminy při zatěžovací zkoušce.

Hodnoty  opravného  součinitele  „z“  pro  jemnozrnné  zeminy  jsou uvedeny v tabulce 3. Stupeň konzistence se zjistí podle přílohy 10.

Hodnota opravného součinitele „z“  pro zeminy písčité a štěrkovité je:

S 1, S 2  a  G 1 až G 5  	.....................................  1,0

S 3 až S 5 	.....................................................  0,9.

Typy konstrukce pražcového podloží

9. 	V podmínkách ČD se doporučuje přednostně používat následující základní typy konstrukcí pražcového podloží:

a) 	typ 1 	- kolejové lože,

- zemní pláň; zemina nesoudržná, propustná, nenamrzavá.

Příklad příčného řezu jednokolejné trati s pražcovým podložím typ 1 je na obr. 1.  Podrobnosti k příčnému řezu uvádějí vzorové listy železničního spodku Ž1 a Ž4.

b) 	typ 2	- kolejové lože,

- podkladní vrstva; materiál nesoudržný, propustný, nenamrzavý,

- zemní pláň;  zemina soudržná, nesoudržná.

Příklad příčného řezu jednokolejné trati s pražcovým podložím typ 2 a podkladní vrstvou ze štěrkopísku je na obr. 2. Podrobnosti k příčnému řezu uvádějí vzorové listy železničního spodku Ž1 a  Ž4.

c)	typ 3	-	kolejové lože,

-	podkladní vrstva;  materiál nesoudržný, propustný, nenamrzavý,

-	geotextilie, výztužná geotextilie, geomřížka, geobuňky, geomembrána s geotextiliemi a pod.

-	zemní pláň;  zemina soudržná, nesoudržná.

Příklad příčného řezu jednokolejné trati s pražcovým podložím typ 3 s podkladní vrstvou ze štěrkopísku a geotextilií je na obr. 3. Podrobnosti k užití výztužných geotextilií a geomřížek v konstrukci pražcového podloží jsou uvedeny v příloze 11. Podrobnosti k užití geotextilií a geomembrán v konstrukci pražcového podloží jsou uvedeny v příloze 12.  Podrobnosti k příčnému řezu uvádějí vzorové listy železničního spodku Ž1 a  Ž4.

d)	typ 4	-	kolejové lože,

-	prefabrikovaná deska ze železového betonu nebo předpjatého betonu,

-	vyrovnávací vrstva písku nebo štěrkopísku tl. 0,1 m,

- geotextilie, geomembrána,

-	zemní pláň;  zemina soudržná.

Příklad příčného řezu jednokolejné trati s pražcovým podložím typ 4 s betonovou deskou,  vyrovnávací  vrstvou  písku a geotextilií je na obr. 4.   Podrobnosti  k užití  betonových desek  v konstrukci  pražcového podloží  jsou uvedeny v příloze 18. Podrobnosti k příčnému řezu uvádějí vzorové listy železničního spodku Ž1 a Ž4.

e)	typ  5	-	kolejové lože,

-	asfaltový beton podle ČSN 73 6121, popř. obalované kamenivo podle ČSN 73 6152,

-	vyrovnávací vrstva písku nebo štěrkopísku v závislosti na nerovnosti výlomu,

-	zemní pláň (zvětralá hornina).

Příklad příčného řezu jednokolejné trati s pražcovým podložím typ 5 s vrstvou asfaltového betonu a vyrovnávací vrstvou je na obr. 5.  Podrobnosti k příčnému řezu uvádějí vzorové listy Ž1 a  Ž4.

f)	typ  6	- 	kolejové lože

-	podkladní vrstva;  materiál nesoudržný, propustný, nenamrzavý,

-	vrstva stabilizované zeminy podle ČSN 73 6125,

- zemní pláň; (při dovozu stabilizované zeminy z centra).

Příklad příčného řezu jednokolejné trati s pražcovým podložím typ 6  s vrstvou stabilizované zeminy je na obr. 6.  Podrobnosti k příčnému řezu uvádějí vzorové listy Ž1 a  Ž4.

Návrhové parametry

10.	Pro dimenzování konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku nebo pro posouzení jejich únosnosti je nutno použít tyto návrhové parametry:

a)	tloušťky jednotlivých konstrukčních vrstev,

b)	moduly přetvárnosti materiálů jednotlivých konstrukčních vrstev,

c)	redukovaný modul přetvárnosti zemní pláně (viz tab. 3 a čl. 8 této přílohy),

d)	požadovaný minimální modul přetvárnosti na zemní pláni a na pláni tělesa železničního spodku (viz tab. 1 a čl. 4 této přílohy).

Při návrhu konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku musí být minimální  hodnota  redukovaného modulu přetvárnosti  zemní pláně  E0r  vypočtena z měřené hodnoty modulu přetvárnosti zemní pláně E0 redukované opravným součinitelem “z“ (podle tab. 3 a článku 8 této přílohy). V případě, že je hodnota modulu přetvárnosti E0r  nižší než minimální hodnota modulu přetvárnosti E0 na zemní pláni dle tab. 1 musí se únosnost zemní pláně zvýšit (např. stabilizací) nebo se neúnosná vrstva zeminy zemní pláně podle výsledku geotechnického průzkumu odstraní a nahradí materiálem o vyšší únosnosti, nebo se použijí v konstrukční vrstvě tělesa železničního spodku výztužné prvky (výztužná geotextilie, geomřížka, geobuňky apod.).

Při návrhu konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku na provozované trati musí být výsledný návrh dále upraven s ohledem na skutečnou konstrukci pražcového podloží (např. hluboký štěrkový pytel, neodvodněná stará podkladní vrstva a pod.), protože nově navržená konstrukční vrstva musí být odvodněna.

Orientační volba vhodného typu konstrukce pražcového podloží je v tab. 4.

Posouzení únosnosti konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku

11.  Únosnost konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku se posuzuje:

a)	výpočtem na základě znalostí návrhových parametrů podle čl. 10 této přílohy; příklady výpočtu jsou uvedeny v příloze 8,

b)	přímým měřením ekvivalentních modulů přetvárnosti jednotlivých konstrukčních vrstev  tělesa železničního spodku.

Návrh a posouzení konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku pro

novostavbu

12.		Při navrhování konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku pomocí modulu přetvárnosti se postupuje pro dvouvrstvé konstrukce podle schema výpočtu na obr. 7a,  pro třívrstvé konstrukce podle schema výpočtu na obr. 7b takto:

a)	na základě znalostí materiálů  použitých ke stavbě zemního tělesa a předpokládané traťové rychlosti se zvolí vhodný typ konstrukce pražcového podloží podle čl. 9 a předběžně se navrhnou tloušťky jednotlivých konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku (z technologického hlediska se navrhuje minimální tloušťka konstrukční vrstvy  0,15 m),

b)	pro výpočet ekvivalentního modulu přetvárnosti konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku se zvolí předpokládané hodnoty modulů přetvárnosti materiálů jednotlivých vrstev (viz čl. 7 této přílohy),

c) 	pomocí nomogramu na obr. 8 se postupně od zemní pláně zjišťují ekvivalentní  moduly přetvárnosti  na povrchu  jednotlivých vrstev  (viz příloha 8),  až se určí výsledný ekvivalentní modul přetvárnosti navrhovaných konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku v úrovni pláně tělesa železničního spodku Epl ,

d)	vypočtený ekvivalentní modul přetvárnosti navrhovaných konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku se porovná s hodnotou minimálního modulu přetvárnosti Epl   pláně tělesa železničního spodku - viz tab. 1; podle velikosti dosažené hodnoty ekvivalentního modulu přetvárnosti se návrh konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku opraví (konstrukce se zesílí nebo zeslabí) a opakuje se výpočet ekvivalentního modulu přetvárnosti konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku.

13.	Návrh konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku je ukončen tehdy, jestliže hodnota vypočteného ekvivalentního modulu přetvárnosti celé konstrukce tělesa železničního spodku v úrovni pláně tělesa železničního spodku Epl   je přibližně rovna minimálnímu modulu přetvárnosti podle tab. 1. Navržená  konstrukce  tělesa  železničního  spodku  musí být  současně  posouzena  i z hlediska ochrany před nepříznivými účinky mrazu podle přílohy 7. Vhodná je pouze ta konstrukce tělesa železničního spodku, která splňuje obě hlediska.

Posouzení konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku na provozované trati a návrh nové konstrukce s vyhovující únosností

14.	Při posuzování únosnosti konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku na provozované trati se postupuje takto:

a)	hodnota ekvivalentního modulu přetvárnosti zjištěná vyhodnocením výsledků statické zatěžovací zkoušky (viz přílohu 5) v úrovni pláně tělesa železničního spodku Epl  , redukovaná opravným součinitelem „z“, se porovná s předepsanou hodnotou minimálního modulu přetvárnosti pláně tělesa železničního spodku Epl  podle tab. 1,

b)	jestliže naměřená hodnota ekvivalentního modulu přetvárnosti Epl  konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku v úrovni pláně tělesa železničního spodku , redukovaná opravným součinitelem „z“ , je menší než předepsaná minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně tělesa železničního spodku Epl  podle tab. 1, musí být navržena konstrukce nová, vyhovující požadované únosnosti.

Při návrhu a posuzování nové konstrukce tělesa železničního spodku se postupuje obdobně jako při navrhování a posuzování konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku pro novostavbu (viz čl. 13 této přílohy).

15.	Tloušťku konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, potřebnou k dosažení minimální hodnoty modulu přetvárnosti na pláni tělesa železničního spodku stávajících tratích podle tab. 1, je možno orientačně určit z nomogramu na:

- a)	obr. 9 pro 	- hlavní traťové a hlavní staniční koleje na tratích celostát-

- ních ostatních pro rychlost  menší než 120 km.h-1,

- předjízdné koleje ve stanicích na tratích celostátních;

- b)	obr. 10 pro 	- hlavní traťové, hlavní staniční a předjízdné koleje ve sta-

- nicích na tratích regionálních,

- - ostatní koleje ve stanicích na tratích celostátních;

- c)	obr. 11 pro  	- ostatní koleje ve stanicích na tratích regionálních.

- Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku se v souladu s čl. 12 této přílohy navrhují v tloušťce min. 0,15 m.

- Navržená tloušťka konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku musí být současně posouzena i z hlediska ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu ve smyslu čl. 13 této přílohy a podle přílohy 7.

- Tloušťky konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku pro novostavby, tratě celostátní pro rychlost 120 až 160 km.h-1  a celostátní koridorové pro rychlost  menší než  120 km.h-1   je nutno vždy určit výpočtem podle čl. 12 a 13 této přílohy.

16.	V případě, že modul přetvárnosti zemní pláně nebyl zjištěn zatěžovací zkouškou, provede se návrh konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku (typ 2) dle tab. 5  podle požadované únosnosti pláně tělesa železničního spodku a druhu materiálu  použitého na zřízení konstrukční vrstvy. V případě, že zemní pláň je tvořena zeminou soudržnou, doplní se konstrukce pražcového podloží podle tab. 5 o filtrační geotextilii, případně výztužnou geotextlii nebo geomřížku. Tab. 5 je možno použít pouze pro návrh konstrukce pražcového podloží pro úseky do délky 100 m.

Tabulka 1.	Minimální požadované hodnoty modulu přetvárnosti zemní pláně E0 a pláně tělesa železničního spodku Epl

|  | Minimální požadované hodnoty modulu přetvárnosti |  |
| --- | --- | --- |
| Druh tratě | E0 [MPa] na zemní pláni | Epl [MPa] na pláni tělesa železničního spodku |
| Novostavby: - pro rychlost větší než 160 km.h-1 - pro rychlost do 160 km.h-1 | 60 40 | 100 80 |
| Stávající tratě: a) hlavní traťové a hlavní staniční koleje na tratích - celostátních pro rychlost 120 až 160 km.h-1 - celostátních koridorových pro rychlost menší než 120 km.h-1 - celostátních ostatních pro rychlost menší než 120 km.h-1 - regionální b) předjízdné koleje ve stanicích na tratích - celostátních - regionálních c) ostatní koleje ve stanicích na tratích - celostátních - regionálních | 30*) 20*) 20*) 15*) 20*) 15*) 15*) 15*) | 50 50 40 30 40 30 30 20 |

Vysvětlivka k tab. 1:

*)	Je-li zjištěná hodnota modulu přetvárnosti zemní pláně určená dle čl. 8 této přílohy alespoň 60 % minimální požadované únosnosti E0, lze ke zvýšení únosnosti konstrukce tělesa železničního spodku navrhnout výztužné geotextilie nebo geomřížky. Na pláni tělesa železničního spodku však musí být dosažena hodnota modulu přetvárnosti Epl dle tab. 1.

Tabulka 2.  Orientační hodnoty modulu přetvárnosti materiálů používaných  v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku

| Druh materiálu | Modul přetvárnosti E [MPa] |
| --- | --- |
| Konstrukční vrstva: - štěrkopísek - výsivky, vysokopecní struska - štěrkodrť, výzisk z kolejového lože | 40 až 60 50 až 70 60 až 80 |
| Zemní pláň: - jemnozrnné zeminy třídy F1 až F8 - písčité zeminy třídy S1 až S5 - štěrkovité zeminy třídy G1 až G5 | 5 až 20 15 až 40 40 až 120 |

Tabulka 3.   Hodnoty opravného součinitele „z“ pro zeminy jemnozrnné

| Název zeminy |  | Stupeň | konzistence zjišťování | zeminy při E0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dle ČSN 72 1002 | Symbol | měkká, kašovitá IC  0,5 | tuhá IC = 0,5 až 1,0 | pevná, tvrdá IC  1,0 |
|  |  | Hodnota | opravného | součinitele „z“ |
| štěrkovitá hlína štěrkovitý jíl | F1 MG F2 CG | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| písčitá hlína písčitý jíl | F3 MS F4 CS | 1,0 | 0, 8 | 0,6 |
| hlína s nízkou plasticitou hlína se střední plasticitou | F5 ML F5 MI | 1,0 | 0,7 | 0,5 |
| jíl s nízkou plasticitou jíl se střední plasticitou | F6 CL F6 CI | 1,0 | 0,6 | 0,4 |
| hlína s vysokou plasticitou hlína s velmi vysokou plasticitou hlína s extra vysokou plasticitou jíl s vysokou plasticitou jíl s velmi vysokou plasticitou jíl s extra vysokou plasticitou | F7 MH F7 MV F7 ME F8 CH F8 CV F8 CE | 1,0 | 0,5 | 0,3 |

Tabulka 4.   Orientační volba typu konstrukce pražcového podloží

| Únosnost zemní pláně E0r [MPa] | Druh zeminy zemní pláně | Konstrukce pražcového podloží | Požadovaná únosnost na pláni tělesa železničního spodku Epl [MPa] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zemní pláň je totožná s plání tělesa železničního spodku; požadovaná únosnost - - viz sloupec 4. | nesoudržná propustná nenamrzavá | typ 1 | 20 1) 30 2), 3), 5) 40 4), 6) |
|  15 1), 2), 3), 5)  20 4), 6), 7)  30 8)  40 9)  60 10) | soudržná nesoudržná | typ 2 typ 3 (geotextilie, geomembrána) | 50 7), 8) 80 9) 100 10) |
| < 15 1), 2), 3), 5) < 20 4), 6), 7) < 30 8) < 40 9) | soudržná | typ 3 11) (výztužná geotextilie, geomřížka) |  |
| < 60 10) |  | typ 6 |  |
|  |  | výměna neúnosné zeminy |  |
|  |  | typ 4 12) | --- |
| -- | snadno zvětrávající hornina | typ 5 |  |

Vysvětlivky k tab. 4:

Stávající tratě

1) 	ostatní koleje ve stanicích na tratích regionálních

2) 	ostatní koleje ve stanicích na tratích celostátních

3) 	předjízdné koleje ve stanicích na tratích regionálních

4) 	předjízdné koleje ve stanicích na tratích celostátních

5) 	hlavní koleje na tratích regionálních

6) 	hlavní koleje na tratích celostátních ostatních pro rychlost <120 km.h-1

7) 	hlavní koleje na tratích celostátních koridorových pro rychlost <120 km.h-1

8) 	hlavní koleje na tratích celostátních pro rychlost  120 km.h-1 až 160 km.h-1

Novostavby

9) 	pro rychlost do 160 km.h-1

10) pro rychlost větší než 160 km.h-1

11) výztužnou geotextilii nebo geomřížku lze navrhnout pouze v případě,

že E0r    9 1), 2), 3), 5),  12 4), 6), 7),   188)    [MPa]

12) 	pro novostavby se nenavrhuje

Tabulka 5. 	Minimální tloušťky konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku

| Materiál | Požadovaný modul přetvárnosti na pláni tělesa železničního spodku Epl v MPa |  |
| --- | --- | --- |
| konstrukční vrstvy | 30 | 40 |
|  | Minimální tloušťka konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku [m] |  |
| štěrkopísek | 0,40 | 0,50 |
| výsivky*) vysokopecní struska*) | 0,30 | 0,40 |
| štěrkodrť *) výzisk*) | 0,20 | 0,30 |

Vysvětlivka k tab. 5:

*)	V případě, že materiál konstrukční vrstvy nesplňuje ve vztahu k zemině zemní pláně nesplňuje filtrační kriterium podle TNŽ 73 6949 nebo filtrační kriterium nebylo zjištěno, je třeba na zemní pláň uložit filtrační geotextilii.

KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ - TYP 1

a)  v náspu

b)   v  zářezu

Obr. 1.    Jednokolejná trať

KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ - TYP 2

a)   pláň tělesa železničního spodku vodorovná,

zemní pláň v oboustranném sklonu

b)   pláň tělesa železničního spodku a zemní pláň

v oboustranném sklonu

c)   pláň tělesa železničního spodku vodorovná,

zemní pláň v jednostranném sklonu

d)   pláň tělesa železničního spodku vodorovná,

zemní pláň v jednostranném sklonu odvodněná

podélným trativodem

Obr. 2.    Jednokolejná trať s podkladní vrstvou ze štěrkopísku

KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ - TYP 3

a)   v náspu

b)   v zářezu

Obr. 3.   Jednokolejná trať s podkladní vrstvou ze štěrkopísku a geotextilií

KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ - TYP 4

Obr. 4.   Jednokolejná trať v zářezu s betonovou deskou

a zemní plání v oboustranném sklonu

KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ - TYP 5

Obr. 5.   Jednokolejná trať s asfaltovým betonem

provedeným v jednostranném sklonu

KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ - TYP 6

- stabilizace z dovezeného materiálu

b)    	stabilizace z dovezeného materiálu

odvodnění podélným trativodem

c) 	jednokolejná trať se stabilizací provedenou

mísením na místě v jednostranném sklonu

Obr. 6. 	Jednokolejná trať se stabilizací

provedenou v jednostranném sklonu

- dvouvrstvý systém

pražcového podloží

- třívrstvý systém

pražcového podloží

Obr.  7.   Schéma výpočtu ekvivalentního modulu přetvárnosti

Obr.  8.  	Nomogram pro určení ekvivalentního modulu přetvárnosti ze vztahu Ee1 :  E1

Obr.  8a.  	Nomogram pro určení ekvivalentního modulu přetvárnosti ze vztahu Ee1 :  E1   (výřez  nejvíce používané části)

Obr. 9.	Nomogram pro orientační určení tloušťky konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku v závislosti na modulu přetvárnosti E [MPa] navrhovaného materiálu, potřebné k dosažení modulu  přetvárnosti Epl  = 40 MPa na pláni tělesa železničního spodku podle čl. 15 této přílohy.

Obr. 10.	Nomogram pro orientační určení tloušťky konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku v závislosti na modulu přetvárnosti E [MPa] navrhovaného materiálu, potřebné k dosažení modulu  přetvárnosti Epl  = 30 MPa na pláni tělesa železničního spodku podle čl. 15 této přílohy.

Obr. 11.	Nomogram pro orientační určení tloušťky konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku v závislosti na modulu přetvárnosti E [MPa] navrhovaného materiálu, potřebné k dosažení modulu přetvárnosti Epl = 20 MPa na pláni tělesa železničního spodku podle čl. 15 této přílohy.