ČD - S 4 - Účinnost od 1.7.1998

Příloha  16

POUŽITÍ  VÝSIVEK  V  KONSTRUKČNÍCH  VRSTVÁCH

TĚLESA  ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

POUŽITÍ  VÝSIVEK V  KONSTRUKČNÍCH VRSTVÁCH

TĚLESA  ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

Úvod

1. 	Výsivky stanovených technických vlastností se používají do konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku (dále v textu „konstrukční vrstvy“) jako náhrada za přírodní těžené kamenivo.

Definice, charakteristika

2. 	Výsivky jsou méně hodnotné přírodní kamenivo, vznikající jako podsítný zbytek při výrobě drceného kameniva suchým třídícím procesem.

3. 	Kvalitativní parametry výsivek z různých lokalit (lomů) jsou odlišné a v jednotlivých lomech nerovnoměrné. Liší se zejména zrnitostním složením a podílem odplavitelných částic, které souvisí s technologií výroby a stavem výchozí horniny. Pro konstrukční vrstvy jsou použitelné pouze výsivky splňující dále uvedené technické požadavky.

Technické požadavky

4. 	Základní technické požadavky na kvalitu výsivek pro jejich použití do konstrukčních vrstev jsou uvedeny v tab. 1.

5. 	Zrnitostní složení výsivek musí vytvářet plynulou křivku zrnitosti, ležící mezi mezními křivkami zrnitosti A, B (obr. 1).

6. 	Do konstrukčních vrstev je možno použít pouze výsivky nenamrzavé a propustné. Jejich namrzavost a propustnost se posuzuje podle přílohy 10.

7. 	Výsivky musí splňovat filtrační kriterium vůči kamenivu kolejového lože a zemině zemní pláně podle  TNŽ 73 6949.

Nevyhoví-li výsivky filtračnímu kritériu vůči zemině zemní pláně, je nutno na zemní pláň uložit vhodnou geotextilii podle přílohy 12.

8. 	Do konstrukčních vrstev není dovoleno používat výsivky vznikající v procesu zpracování vápenců, dolomitických vápenců a dolomitů.

- U výsivek do konstrukčních vrstev se zjišťují tyto technické vlastnosti:

- zrnitost	dle ČSN 72 1172, ČSN 72 1183,

- namrzavost 	dle ČSN 	72 1002,

- propustnost     	dle TNŽ 		73 6949,

- obsah odplavitelných částic 	dle ČSN		72 1173,

- obsah cizorodých částic 	dle ČSN 72 1180,

- maximální a minimální ulehlost 	dle ČSN 72 1018.

Tabulka 1.  	Technické požadavky na kvalitu výsivek

do konstrukčních vrstev

| Vlastnost | Technické požadavky |
| --- | --- |
| zrnitost v mm | 0 - 16 až 0 - 32 |
| nadsítné v % hmotnosti *) | max. 15 |
| odplavitelné částice v % hmotnosti | max. 7 |
| číslo nestejnozrnnosti Cu | min. 15 |
| cizorodé částice v % hmotnosti | max. 1 |

Vysvětlivka k tab. 1:

*) Při zřizování konstrukčních vrstev z výsivek pomocí stroje  SČ 600 S musí být použity výsivky o zrnitosti 0 - 16 mm s  max. 15 % nadsítného nebo 0 - 22 mm s 0 % nadsítného  (viz ČD SR 104/4 (S)).

Návrhové parametry

10. Konstrukční vrstvy z výsivek se navrhují podle příloh 6 a 7.

Únosnost konstrukční vrstvy z výsivek musí vyhovovat požadavkům příloh 4 a 6.

11. Konstrukční vrstvy z výsivek je přípustné zřizovat na zemní pláň jejíž modul přetvárnosti, stanovený statickou zatěžovací zkouškou podle přílohy 5, splňuje požadavky uvedené v příloze 6.

Konstrukční uspořádání a provádění

12. 	Konstrukční vrstva z výsivek se ukládá na zemní pláň s příčným sklonem a s dokonalým funkčním odvodněním do příkopu, trativodu nebo na svah tělesa železničního spodku.

- Podrobnosti konstrukčního uspořádání řeší vzorový list železničního spodku Ž 4.

13. 	Nejmenší přípustná tloušťka konstrukční vrstvy z výsivek je 0,15 m.

14. 	Konstrukční vrstva z výsivek musí být rovnoměrně zhutněna, nejméně na hodnotu relativní hutnosti  ID = 0,80 (viz příloha 4).

Při celkové tloušťce konstrukční vrstvy z výsivek větší než 0,20 m je nutno ukládat a hutnit výsivky ve vrstvách o tloušťce max. 0,20 m, podle účinnosti hutnícího prostředku.

Strojem SČ 600 S je možno vytvářet konstrukční vrstvu z výsivek o tloušťce max. 0,20 m [viz ČD SR 104/4 (S)].

Při hutnění se doporučuje dodržovat optimální vlhkost výsivek pro konstrukční vrstvu 5 až 7 %. Při vlhkostech mimo uvedený rozsah se zhutnitelnost výsivek výrazně snižuje.

15. 	Při zřizování konstrukční vrstvy z výsivek nesmí být porušena zemní pláň ani na ní rozprostřené geosyntetické materiály (geotextílie, geomřížky, geomembrány).

Klimatická omezení

16. 	Při vytváření konstrukční vrstvy z výsivek nesmí být zemní pláň nezhutněná, rozbředlá nebo promrzlá a výsivky nesmí obsahovat sníh a led.

17. 	Výsivky nesmí být kladeny a zhutňovány při silném nebo mrznoucím dlouhotrvajícím dešti, při sněžení a při teplotách nižších než 0 oC.

Prokazování vlastností a zkoušení

18. 	Vhodnost výsivek pro konstrukční vrstvy se prokazuje průkazními zkouškami nejméně na třech representativních vzorcích z každé vybrané skládky výsivek, vytvořené z výchozí horniny stálých vlastností, jednotným technologickým postupem a s použitím stejného zařízení.

Rozsah průkazních zkoušek je dán požadavky na technické vlastnosti výsivek uvedené v čl. 5 až 9 této přílohy a v tab. 1.

Průkazní zkoušky výsivek zajišťuje výrobce a provádí je akreditovaná zkušebna nebo zkušebna schválená ČD ŘDDC - O13.

Mění-li se vlastnosti výchozí horniny, technologický postup nebo výrobní zařízení musí být průkazní zkoušky opakovány.

Odběr vzorků výsivek pro průkazní zkoušky se řídí ČSN 72 1185. Výsledky  průkazních  zkoušek  musí  splňovat  technické  požadavky  uvedené v čl. 5 až 9 této přílohy a v tab. 1.

Pokud průkazní zkoušky neprokáží požadované vlastnosti, nesmí být výsivky do konstrukčních vrstev použity.

19. 	Před zabudováním výsivek do konstrukčních vrstev se kontrolními zkouškami ověřuje shoda vlastností výsivek s výsledky průkazních zkoušek.

Kontrolními zkouškami výsivek se ověří:

- zrnitost,

- obsah odplavitelných částic.

Z křivky zrnitosti, která je výsledkem zrnitostního rozboru výsivek, se stanoví nadsítné a číslo nestejnozrnnosti výsivek (viz tab. 1) a posoudí se namrzavost, propustnost a filtrační stabilita (viz čl. 5 až 7 této přílohy).

Kontrolní zkoušky zajišťuje na své náklady zhotovitel stavby a jejich výsledky předává stavebnímu dozoru.

20. 	Kontrolní zkoušky se provádějí nejméně na každých:

- 	1000 m3 výsivek u technologie se snášením kolejového roštu a u  novostaveb,

- 	500 m3 výsivek nebo 500 m délky u technologie bez snášení  kolejového roštu.

Místo a čas odběru vzorků výsivek pro kontrolní zkoušky před jejich zabudováním do konstrukční vrstvy stanoví stavební dozor po dohodě se zhotovitelem.

Odběr vzorků výsivek pro kontrolní zkoušky se řídí ČSN 72 1185.

Nesplňují-li výsivky předepsané požadavky, stavební dozor jejich použití do konstrukční vrstvy nepovolí.

21.	Další podrobnosti o zkoušení výsivek do konstrukčních vrstev jsou obsaženy v TKP staveb Českých drah.

Zkoušení provedené konstrukční vrstvy

22. 	Na provedené konstrukční vrstvě z výsivek se v rámci kontrolních zkoušek zjišťuje:

- šířka vrstvy po 100 m,

- tloušťka vrstvy po zhutnění po 100 m ( min. ve třech bodech příčného profilu),

- nerovnost povrchu a příčný sklon, dle ČSN 73 6175, po 50 m,

- míra zhutnění dle ČSN 72 1006, po 100 m,

- únosnost statickou zatěžovací zkouškou podle přílohy 5, vyjádřenou modulem přetvárnosti, po max. 200 m.

Obr. 1.   Meze zrnitosti výsivek do konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku