ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  15

POUŽITÍ  TŘÍDĚNÉ  VYSKOPECNÍ  STRUSKY

V  KONSTRUKČNÍCH  VRSTVÁCH

TĚLESA  ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

POUŽITÍ  TŘÍDĚNÉ  VYSOKOPECNÍ  STRUSKY

V  KONSTRUKČNÍCH  VRSTVÁCH

TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

Úvod

1. 	Tříděná vysokopecní struska stanovených technických a ekologických vlastností se používá do konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku (dále v textu „konstrukční vrstvy“) jako náhrada za přírodní těžené nebo drcené kamenivo.

Definice, charakteristika

2. 	Vysokopecní struska vzniká při výrobě surového železa ve vysoké peci jako umělá tavenina. Vytváří tekutý silikátový komplex složený ze železnatých rud, vápencovo-dolomitických přísad a metalurgického koksu.

Po oddělení surového železa se tekutá struska zvolna ochlazuje tak, aby ztuhla v krystalické podobě s minimální pórovitostí. Po vychlazení se vysokopecní struska drtí a třídí na požadované frakce.

3. 	Vysokopecní struska pro konstrukční vrstvy představuje ve smyslu ČSN 72 1510 směs drceného drobného a hrubého umělého kameniva (štěrkodrť) a platí pro ni ustanovení ČSN 72 1511 a ČSN 72 1512.

Technické požadavky

4. 	Do konstrukčních vrstev je možno použít pouze vysokopecní strusku hutnou, tříděnou, nenamrzavou a propustnou. Namrzavost a propustnost vysokopecní strusky se posuzuje podle přílohy 10.

Pórovitá a netříděná vysokopecní struska se do konstrukčních vrstev nepřipouští.

5. 	Základní technické požadavky na tříděnou vysokopecní strusku do konstrukčních vrstev jsou obsaženy v ČSN 72 1512 (struskové hutné kamenivo - štěrkodrť,  třída A) a doplňující technické požadavky v tab. 1 této přílohy.

6. 	Zrnitostní složení tříděné vysokopecní strusky musí vytvářet plynulou křivku zrnitosti ležící mezi mezními křivkami zrnitosti A, B (viz obr. 1).

7.	Tříděná vysokopecní struska do konstrukčních vrstev musí splňovat filtrační kritérium vůči kamenivu kolejového lože a zemině zemní pláně podle TNŽ 73 6949.

Nevyhoví-li tříděná vysokopecní struska filtračnímu kritériu vůči zemině zemní pláně, je nutno na zemní pláň uložit vhodnou geotexilii podle přílohy 12.

Tabulka 1. 	Doplňující technické požadavky na kvalitu

tříděné vysokopecní strusky

| Vlastnost | Požadavky |
| --- | --- |
| zrnitost | 0 - 16 až 0 - 32 |
| nadsítné v % hmotnosti *) | max. 15 |
| číslo nestejnozrnnosti Cu | min. 15 |

Vysvětlivky k tab. 1

*) Při zřizování konstrukčních vrstev z tříděné vysokopecní  strusky pomocí stroje SČ 600 S musí být použit materiál o zrnitosti 0 - 16 mm s max. 15 % nadsítného nebo 0 - 22 mm s  0 % nadsítného (viz ČD SR 104/4 (S))

8. 	 U tříděné vysokopecní strusky se zjišťují tyto technické vlastnosti:

- zrnitost	dle ČSN 72 1172, ČSN 72 1183

- namrzavost 	dle ČSN 72 1002,

- propustnost     	dle TNŽ 73 6949,

- měrná a objemová hmotnost 	dle ČSN 72 1171,

- otlukovost	dle ČSN 72 1175,

- trvanlivost	dle ČSN 72 1176,

- mrazuvzdornost	dle ČSN 72 1176

- (provádí se pouze v případě, když nevyhoví  výsledky zkoušky trvanlivosti),

- nasákavost	dle ČSN ISO 7033,

- maximální a minimální ulehlost 	dle ČSN 72 1018,

- obsah odplavitelných částic 	dle ČSN 72 1173,

- obsah cizorodých částic 	dle ČSN 72 1180,

- podíl sklovitých a zpěněných zrn 	dle ČSN 72 1180,

- rozpadavost	dle normy HŽ 72 2074.

Ekologické požadavky

9.	Tříděná vysokopecní struska do konstrukčních vrstev musí splňovat požadavky nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí ve smyslu ČSN 72 1511 obecně závazných právních a ekologických předpisů ) ) .

10. 	Nejvyšší přípustné koncentrace zdraví a životnímu prostředí škodlivých látek v tříděné vysokopecní strusce pro konstrukční vrstvy se stanoví ve hmotě a vodném výluhu a nesmí překročit tyto hodnoty:

a) 	ve hmotě 	- 	síra sulfidická 	mg.kg-1 		20,0

b) 	ve vodném výluhu 	- 	fenolový index 	mg.l -1   		0,1

-  CHSK-Cr 	mg.l -1		40,0

-  fluoridy 	mg.l -1		3,0

Návrhové parametry

11. 	Konstrukční vrstvy z tříděné vysokopecní strusky se navrhují podle příloh 6 a 7.

Únosnost konstrukční vrstvy z tříděné vysokopecní strusky musí vyhovovat požadavkům příloh 4 a 6.

12. 	Konstrukční vrstvy z tříděné vysokopecní strusky je přípustné zřizovat na zemní pláň, jejíž modul přetvárnosti, stanovený statickou zatěžovací zkouškou podle přílohy 5, splňuje požadavky stanovené v příloze 6.

Konstrukční uspořádání a provádění

13.	Konstrukční vrstva z tříděné vysokopecní strusky se ukládá na zemní pláň s příčným sklonem a s dokonalým funkčním odvodněním do příkopu, trativodu nebo na svah tělesa železničního spodku.

Podrobnosti konstrukčního uspořádání řeší vzorový list železničního spodku Ž 4.

14.	Nejmenší přípustná tloušťka konstrukční vrstvy z tříděné vysokopecní strusky je 0,15 m.

15. 	Konstrukční vrstva z tříděné vysokopecní strusky musí být rovnoměrně zhutněna, nejméně na hodnotu relativní hutnosti    ID = 0,80   (viz příloha 4).

Při celkové tloušťce konstrukční vrstvy z tříděné vysokopecní strusky větší než 0,20 m je nutno ukládat a hutnit tříděnou vysokopecní strusku ve vrstvách o tloušťce max. 0,20 m, podle účinnosti hutnícího prostředku.

Strojem SČ 600 S je možno vytvářet konstrukční vrstvu z tříděné vysokopecní strusky o max. tloušťce 0,20 m [viz ČD SR 104/4 (S)].

16. 	Při hutnění se doporučuje dodržovat optimální vlhkost tříděné vysokopecní strusky pro konstrukční vrstvu 5 - 8 %. Při vlhkostech mimo uvedený rozsah se zhutnitelnost výrazně snižuje.

17. 	Při zřizování konstrukční vrstvy z tříděné vysokopecní strusky nesmí být porušena zemní pláň ani na ní rozprostřené geosyntetické materiály (geotextílie, geomřížky, geomembrány).

Klimatická omezení

18. 	Při vytváření konstrukční vrstvy z tříděné vysokopecní strusky nesmí být zemní pláň nezhutněná, rozbředlá nebo promrzlá a vysokopecní struska nesmí obsahovat sníh a led.

19. 	Tříděná vysokopecní struska nesmí být kladena a zhutňována při silném nebo mrznoucím dlouhotrvajícím dešti,  při sněžení  a při  teplotách  nižších než  0 oC.

Prokazování vlastností a zkoušení

20. 	Vhodnost tříděné vysokopecní strusky pro konstrukční vrstvy se prokazuje průkazními zkouškami a chemickým rozborem ve smyslu ČSN 72 1511 a TKP staveb Českých drah.

Rozsah průkazních zkoušek je dán požadavky na technické a ekologické vlastnosti  tříděné  vysokopecní  strusky,  uvedené  v čl.  4  až  10  této  přílohy  a v tab. 1.

Průkazní zkoušky tříděné vysokopecní strusky zajišťuje výrobce a provádí je akreditovaná zkušebna nebo zkušebna schválená ČD ŘDDC - O13.

Změní-li se vlastnosti výchozí suroviny, technologický postup nebo výrobní zařízení, musí být průkazní zkoušky opakovány.

Výsledky průkazních zkoušek musí splňovat technické a ekologické požadavky uvedené v čl. 4 až 10 této přílohy.

Pokud průkazní zkoušky neprokáží požadované vlastnosti, nesmí být vysokopecní struska do konstrukčních vrstev použita.

21. 	Před zabudováním tříděné vysokopecní strusky do konstrukčních vrstev se kontrolními zkouškami ověřuje shoda vlastností tříděné vysokopecní strusky s výsledky průkazních zkoušek. Kontrolními zkouškami tříděné vysokopecní strusky se ověří:

- zrnitost,

- obsah odplavitelných částic.

Z křivky zrnitosti, která je výsledkem zrnitostního rozboru, se stanoví nadsítné a číslo nestejnozrnnosti (viz tab. 1) a posoudí se namrzavost, propustnost a filtrační stabilita (viz čl.  4 až 7 této přílohy).

Kontrolní zkoušky zajišťuje na své náklady zhotovitel a jejich výsledky předává stavebnímu dozoru.

22. 	Kontrolní zkoušky tříděné vysokopecní strusky se provádějí nejméně na každých:

- 1000 m3 tříděné vysokopecní strusky u technologie se snášením kolejového roštu a u novostaveb,

- 500 m3 tříděné vysokopecní strusky nebo 500 m délky vytvořené  konstrukční vrstvy u technologie bez snášení kolejového roštu.

Místo a čas odběru vzorků tříděné vysokopecní strusky pro konstrukční vrstvy pro kontrolní zkoušky stanoví stavební dozor po dohodě se zhotovitelem.

Odběr vzorků tříděné vysokopecní strusky pro kontrolní zkoušky se řídí ustanoveními  ČSN  72 1185.

Nesplňuje-li tříděná vysokopecní struska předepsané požadavky, stavební dozor její použití do konstrukční vrstvy nepovolí.

23. 	Další podrobnosti o zkoušení tříděné vysokopecní strusky do konstrukčních vrstev jsou obsaženy v TKP staveb Českých drah.

Zkoušení provedené konstrukční vrstvy

24. 	Na  provedené  konstrukční  vrstvě  z tříděné  vysokopecní  strusky  se v rámci kontrolních zkoušek zjišťuje.

- šířka vrstvy po 100 m,

- tloušťka vrstvy po zhutnění po 100 m, (min. ve třech bodech příčného profilu),

- nerovnost povrchu a příčný sklon, dle ČSN 73 6175, po 50 m,

- míra zhutnění dle ČSN 72 1006, po 100 m,

- únosnost statickou zatěžovací zkouškou podle přílohy 5, vyjádřenou modulem přetvárnosti, po max. 200 m.

Obr. 1.   Meze zrnitosti tříděné vysokopecní strusky do konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku

1)	Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech

) 	Metodický pokyn ministerstva životního prostředí ČR. Kriteria znečistění zemin a podzemních vod. Platnost od 31.7.1996.