ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  19

MATERIÁLY  PRO  VÝPLŇ  TRATIVODŮ

MATERIÁLY PRO VÝPLŇ TRATIVODŮ

Úvod

- Výplně trativodních rýh (dále v textu „výplň trativodů“) se zřizují z jednotného  materiálu.

- Pro výplň trativodů může být použito přírodní těžené nebo drcené kamenivo, vysokopecní struska, výzisk z kolejového lože, případně jiný vhodný materiál dále stanovených technických a ekologických vlastností.

Technické vlastnosti

- Výplň trativodů musí být propustná, nesmí být namrzavá a musí vyhovět  filtračnímu kriteriu vůči zemině trativodní rýhy. Nevyhoví-li výplň trativodů filtračnímu kriteriu, vloží se mezi zeminu a výplň trativodů vhodná geotextilie.

- K zamezení vplavování výplně trativodů do trativodních trubek musí výplň trativodů splňovat podmínku:

- d50    0,5 mm,

- kde d50    je průměr zrna výplně trativodů při 50 %  propadu   v  mm.

- Není-li tato podmínka splněna, obalí se trativodní potrubí vhodnou geotextilií.

- Podmínka   d50    0,5 mm  neplatí při použití porézních trubek z pórobetonu nebo mezerovitého betonu.

- Největší přípustná velikost zrna výplně trativodů je 63 mm.

- U výplně trativodů se zjišťují tyto technické vlastnosti:

- zrnitost 	dle ČSN 72 1172,

- namrzavost 	dle ČSN 72 1002,

- propustnost 	dle TNŽ 73 6949.

- Splnění filtračního kriteria mezi výplní trativodů a zeminou trativodní rýhy se posuzuje podle TNŽ 73 6949. Zrnitost zeminy trativodní rýhy se zjišťuje podle ČSN 72 1017.

- Geotextilie použitá do trativodů musí splňovat podmínky uvedené v příloze 12.

Ekologické vlastnosti

- Výplň trativodů nesmí obsahovat látky škodlivé zdraví a životnímu prostředí.

- Ekologické vlastnosti výplně trativodů se posuzují při použití:

- přírodního kameniva 	dle ČSN 72 1511,

- vysokopecní strusky 	dle přílohy 16,

- výzisku z kolejového lože 	dle přílohy 17,

- jiných technicky vhodných materiálů 	dle zákona č. 125/1997 Sb.

Prokazování vlastností a zkoušení materiálu

- Průkazními zkouškami se prokazuje vhodnost výplně trativodů v rozsahu požadavků čl. 2 až 5 a 8 této přílohy.

- Průkazní zkoušky zajišťuje výrobce ve smyslu ČSN 72 1511 a provádí je akreditovaná zkušebna nebo zkušebna schválená ČD ŘDDC - O13.

- Pro odběr vzorků výplně trativodů a jejich přípravu pro průkazní zkoušky platí ČSN 72 1185.

- Pokud průkazní zkoušky neprokáží požadované vlastnosti, nesmí být  materiál pro výplň trativodů použit.

- Před provedením zásypu trativodů se kontrolními zkouškami ověřuje shoda vlastností výplně trativodů s výsledky průkazních zkoušek.

Kontrolní zkoušky výplně trativodů zahrnují posouzení technických vlastností výplně trativodů podle čl.  2 až 5  této přílohy.  Provádí je  zhotovitel  nejméně  na  každých 100 m3   výplně trativodů nebo nejméně 1x na objemu výplně trativodů, odpovídajícímu délce 200 m  trativodu.

- Pro odběr vzorků a jejich přípravu pro kontrolní zkoušky platí ČSN 72 1185.

Výsledky kontrolních zkoušek předává zhotovitel stavby stavebnímu dozoru. Nesplňuje-li materiál předepsané požadavky, stavební dozor jeho použití do trativodů nepovolí.

- Další podrobnosti k odvodnění tělesa železničního spodku pomocí trativodů a k výplni trativodů obsahuje TNŽ 73 6949, vzorový list železničního spodku Ž3 a TKP staveb Českých drah.