ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  13

POUŽITÍ  STABILIZACE

V  KONSTRUKČNÍCH  VRSTVÁCH

TĚLESA  ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

POUŽITÍ STABILIZACE V KONSTRUKČNÍCH

VRSTVÁCH TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

Úvod

- Účelem  stabilizace  je  využití  neúnosných  a  méně  vhodných  zemin v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku.

- Stabilizovat lze prakticky všechny druhy zemin, kamenivo frakce menší než 63 mm a druhotné materiály nebo jejich směsí, které lze mechanizačním zařízením - frézou rozmělnit a zpracovat.

- Stabilizací se dosáhne zlepšení zpracovatelnosti a zvýšení únosnosti zeminy  zemní pláně, rovněž se zvyšuje odolnost proti nepříznivým účinkům mrazu.   Stabilizace  může být  provedena  z místního  materiálu  (in situ)  nebo z materiálu dovezeného, připraveného v míchacím centru (pokud zemina zemní pláně není pro stabilizaci vhodná).

Definice

- Stabilizace je způsob úpravy zemin, směsi zemin nebo jiného zrnitého materiálu s použitím pojiva (cement - cementová stabilizace, vápno - vápenná stabilizace apod.), kterou stabilizované materiály získají požadovanou pevnost a odolnost.

- Chemická stabilizace využívá pro přípravu stavební směsi chemický stabilizátor. Její použití musí být odsouhlaseno ČD ŘDDC - O13.

- Mechanická stabilizace je úprava a mísení zemin bez použití pojiva. Principem je doplnění zeminy materiálem s vhodnou frakcí, který zlepší zpracovatelnost a fyzikálně mechanické vlastnosti zeminy. Při mechanické stabilizaci se nanáší materiál v pořadí hrubozrnnější a jemnozrnnější.

Základní požadavky

- Stabilizace se doporučuje zřizovat při únosnosti zemní pláně menší než je uvedeno v tab. 4,  přílohy 6.

- Vlastnosti stabilizace je nutno prokázat zkouškami předepsanými dle ČSN 73 6125. Výslednou únosnost je nutno prokázat statickou zatěžovací zkouškou dle přílohy 5.

- Stabilizovaná vrstva se provádí na celou šířku zemní pláně k hraně příkopu, resp. svahu, min. však 2,0 m od osy koleje. Na styku s trativodem vždy po hranu trativodní rýhy (viz obr. 6, přílohy 6).

- Tloušťka jedné stabilizované vrstvy musí být min. 0,15 m po zhutnění.

- Při posuzování nepříznivých účinků mrazu se doporučuje, aby dovolená hloubka promrznutí stabilizované vrstvy dosáhla max. 1/3  tloušťky stabilizované vrstvy za podmínky, že pevnost vzorku stabilizované zeminy v prostém tlaku dosáhne hodnoty min. 2,5 MPa.

- Pro  stabilizace je nutno předem stanovit druh stabilizace s ohledem na vlastnosti zeminy a optimální vlhkost zeminy.

Druhy stabilizací

- Druhy stabilizací a jejich označení jsou uvedeny v tab. 1.

Tabulka 1.   Druhy stabilizací a jejich označení

| Pojivo stabilizace | Druh stabilizace | Označení stabilizace |
| --- | --- | --- |
| cement, rychlovazný bezsádrovcový cement | cementová | SC, SCr |
| vápno | vápenná | SV |
| vápno s cementem | vápenno - cementová | SVC |
| elektrárenský popílek | --- | SP |
| vysokopecní struska | --- | SVS |
| chemické | chemická | SCh |
| cementárenské odprašky | --- | SO |
| zeminy s vhodnějšími geotechnickými vlastnostmi | mechanická | SM |
| asfaltové (živičné) | živičná | SA |

Materiály pro stabilizace

Zeminy

13.  Zeminy  zpracovávané na stabilizovanou konstrukční vrstvu tělesa železničního spodku musí splňovat požadavky uvedené v tab. 2:

Tabulka 2.  Zeminy zpracovávané na stabilizace

|  | Způsob provádění |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Velikost síta (mm) | v centru | lehká fréza | těžká fréza |
|  | Propad zrn v % hmotnosti |  |  |
| > 45 (<63) | 100 | --- | --- |
| 32 | 83 - 100 | --- | --- |
| 16 | 65 - 100 | 100 | --- |
| 8 | 48 - 100 | 85 - 100 | --- |
| 4 | 30 - 66 | 66 - 100 | --- |
| 2 | 24 - 50 | 50 - 100 | --- |
| 1 | 18 - 40 | 40 - 100 | --- |
| 0,5 | 10 - 30 | 30 - 100 | 100 |
| 0,25 | 7 - 25 | 25 - 80 | 80 - 100 |
| 0,125 | 4 - 20 | 20 - 70 | 70 - 100 |
| 0,06 | 0 - 15 | 15 - 50 | 50 - 100 |
| 0,01 | --- | 6 - 35 | 35 - 70 |
| 0,002 | --- | 0 -- 20 | 20 - 40 |

Pojiva

14.  Vhodnost použití pojiv podle druhu zemin uvádí  tab. 3.

Tabulka 3.   Vhodnost použití pojiv podle druhu zeminy

|  | Druhy zemin dle ČSN 72 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojivo pro úpravu zeminy | štěrkovité (hrubozrnné) zeminy |  |  | písčité (smíšené) zeminy |  |  |  | jemnozrnné zeminy |  |  |
|  | GC | GM | G-F |  | SC | SM | SP | F 1-6 | CG+CS | MG+ME |
| cement |  |  |  |  | --- | --- |  | --- |  |  |
| vápno |  | --- | --- |  |  | --- | --- |  |  |  |
| vápno s cementem |  |  | --- |  |  |  | --- |  |  |  |
| elektrárenský popílek |  | --- |  |  | --- | --- | --- |  |  |  |
| vysokopecní struska | --- | --- |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| chemické | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- |  |  |  |
| cementárenské odprašky | --- | --- |  |  |  |  |  | --- | --- | --- |
| mechanické |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| asfaltové (živičné) | --- |  |  |  | --- |  |  | --- | --- | --- |

Vysvětlivka k tab. 3:

 vhodné pojivo

15. Rozhodujícím parametrem pro volbu vhodného pojiva (případně kombinace pojiv) je dosažení požadovaných pevností  a odolností proti mrazu.

16. Pro stabilizace se nedoporučuje používat cement starší jak 4 měsíce od data výroby. U chemických stabilizací platí záruční doba zhotovitele stabilizátoru.

17. Cementová pojiva jsou vhodná pro materiály nesoudržné, písčité resp. hlinito-písčité, písčitý jíl apod. s    Ip  6.

Vápenná pojiva jsou vhodná pro soudržné materiály s   Ip  10.

Voda

18.  Voda  užitá  pro  stabilizaci  musí  splňovat  požadavky  stanovené  ČSN 73 2028.

Návrhové parametry stabilizace

19.  Návrh stabilizované vrstvy spočívá ve stanovení složení směsi, prokázání požadované pevnosti, prokázaní odolnosti proti mrazu, stanovení tloušťky stabilizované vrstvy a stanovení míry zhutnění směsi.

- Orientační parametry stabilizované vrstvy jsou obsaženy v tab. 4.

Stavební směs

21.  Druh stabilizace se stanoví na základě výsledků podrobného geotechnického průzkumu.

22.  Složení stavební směsi  je určeno množstvím pojiva nebo pojiv v % hmotnosti suché zeminy a množstvím vody v % hmotnosti suché směsi. Orientační dávkování pojiv je uvedeno v tab. 4.

23.  Složení stavební směsi stanoví projektová dokumentace na základě výsledků doplňujícího geotechnického průzkumu včetně příslušných laboratorních zkoušek.

Tabulka  4.  Orientační parametry stabilizované vrstvy

| Kvalitativní ukazatele zeminy určené pro stabilizaci | Způsob provádění |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v centru |  |  | lehká fréza | těžká fréza |  |
| mez tekutosti wL | --- |  |  | --- | do 40 |  |
| číslo plasticity Ip | 0 - 12 |  |  | 10 - 20 | 17 - 30 |  |
| číslo nestejnozrnnosti Cu | < 12 |  |  | --- | --- |  |
| hodnota metylénové modře VB | 0 - 2 |  |  | 2 - 4,4 | 3 - 3,6 |  |
| požadované minimální moduly přetvárnosti na stabilizované zemině Ep stab (po třech dnech od provedení) | 60 MPa |  |  | 45 MPa | 35 MPa |  |
| vhodnost stabilizace | SC | SCr | SO | SVC | SV | SCh |
| orientační množství pojiva v % hmotnosti sušiny zeminy | 6 - 12 % |  |  | 1-4 % cementu + 3-8 % CaO | 2 - 10 % |  |
| Proctor Standard PS | 100 % |  |  | 100 % | 100 % |  |
| relativní ulehlost ID | 0,9 |  |  | 0,95 | 0,95 |  |

Způsob provádění stabilizace

24.  Stabilizace se provádějí:

- mísením na místě,

- mísením v centru.

25.	Provádění stabilizace mísením na místě (in situ) je vhodné pro úpravu zemin zemní pláně, resp. konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku. Stabilizaci na místě lze provádět z materiálu dovezeného nebo místního. Dovezený materiál se rozprostře a urovná do požadované výšky. Při stabilizaci místních zemin zemní pláně se odstraní nežádoucí předměty (drobné kolejivo, balvany apod.) Před dávkováním se doporučuje materiál profrézovat nebo rozrušit rozrývači. Zajistí se tak rovnoměrnější promísení s pojivem.

Přesnost dávkování pojiva musí být alespoň ±15 %.

Promísení materiálu s pojivem se provádí zemní frézou nebo při tloušťkách do 0,15 m kultivátorem. Při mísení ve více pásech se sousední pásy musí překrývat min. 0,5 m. Při mísení soudržných zemin se doporučuje dodržovat vlhkost zeminy o 2 - 4 % nižší než je optimální vlhkost dle PS.

Po promísení je nutné zpětně upravit vlhkost stavební směsi dovlhčením tak, aby bylo dosaženo optimální vlhkosti s rozptylem ± 2 %.

Při mísení kombinace nehašeného vápna s jinými pojivy, se napřed promísí vápno. Po jeho vyhašení se provede přímísení dalšího pojiva.

Při kombinaci popílků a cementu se nejprve dávkuje popílek.

Při provádění více vrstev stabilizace je nutné zabezpečit vzájemné promísení vrstev v tloušťce min. 0,05 m.

26.	Při mísení v centru je zajištěno dokonalé promíchání stavební směsi a přesnost dávkování. Pro mísení  v centru se používají míchačky s nuceným oběhem. Přesnost  dávkování pojiva je ± 10 %.

Směs se dopravuje na místo stavby mísícími vozy, nebo nákladními vozy (dampry). Při dopravě je nutné směs chránit před vysycháním a oddělením pojiva od materiálu.

Pro rozprostírání směsi je nejvhodnější finišer. Zvolená mechanizace ovlivňuje kvalitu rovnosti rozprostírané vrstvy.

Rozprostřená směs s optimální vlhkostí se urovná do předepsaných výšek a zhutní.

Rozprostřená vrstva se zhutňuje na předepsanou objemovou hmotnost, která musí být stejná v celé tloušťce stabilizované vrstvy. Zvýšenou pozornost je nutné zaměřit na hutnění překryvů a okrajů stabilizované vrstvy.

Stavební práce

27.	Před započetím provádění stabilizace je nutné provést úpravu zemní pláně do požadované výšky a sklonu.

28. 	Stabilizace se nesmí provádět při teplotách nižších než  0 oC. Při teplotách 0 - 5 oC jsou nutná zvláštní opatření, stanovená projektovou dokumentací nebo ZTKP.

29. 	Stabilizace se nesmí provádět za deště.

30.	Velikost rozpracovaného úseku se stanoví v závislosti na výkonnosti mechanizace, resp. jejich sestav.  Rozpracovanost  omezuje doba nutná pro zpracování (promíchání) směsi a její zhutnění. Technologické prodlevy mezi rozprostřením, mícháním a hutněním směsi uvedené v tab. 5 nesmí být překročeny.

Tabulka  5.  Technologické prodlevy

| Druh stabilizace | Technologická prodleva |
| --- | --- |
| cementová | max. 1,5 h |
| vápenno - cementová | max. 1,0 h |
| vápenná | max. 0,45 h |

31.	Provedenou cementovou stabilizaci je nutné po dobu zrání (do 3 dnů) chránit před odpařováním vody (kropením, zakrytím fólií). Stabilizace nesmí být před zakrytím další vrstvou poškozena (prolomena). Staveništní doprava může využít stabilizovanou vrstvu k pojíždění po dosažení požadovaných únosností, min. po 3 dnech.

32. 	Překrytí stabilizované vrstvy další konstrukční vrstvou je možné po 24 hodinách,   pokud je modul přetvárnosti Ep stab  = min 75 %   projektové hodnoty Ep stab.

- Obnovení železničního provozu se doporučuje až po 3 dnech zrání provedené stabilizace.

Hygienické předpisy

34.	Při provádění stabilizací je nutné dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vzhledem k vlastnostem používaných materiálů a probíhajícím chemickým reakcím.

35.	Je nutné důsledně používat ochranné pracovní pomůcky (brýle, rukavice, masku apod.), zejména je nutné chránit dýchací a zrakové orgány.

36.	V případě větru je nutno,  zejména v zastavěném území, přerušit práci z důvodů ohrožení okolí rozprachem pojiva pro stabilizaci.

Prokazování vlastností a zkoušení

37.	Vlastnosti stabilizované zeminy zemní pláně se prokazují průkazními zkouškami, minimálně na třech  vzorcích  ve smyslu ČSN 73 6125.

Průkazními zkouškami se stanoví:

- složení směsi stabilizace 	dle ČSN 73 6125,

- pevnost v tlaku 	dle ČSN 73 6125,

- odolnost proti mrazu a vodě 	dle ČSN 73 6125,

- poměr únosnosti stabilizované vrstvy CBR	dle ČSN 72 1016,

- obsah organických látek	dle ČSN 72 1021,

- pH 	dle ČSN 72 1070,

- množství síry a jejich sloučenin, které jsou náchylné k bobtnání   (objemová nestálost sleduje max. změny do 5 mm do 1 hodiny při

- stabilizování škváry, popílku) 	dle ČSN 72 1179,

- parametry zhutnění dle Proctor Standard  PS 	dle ČSN 72 1015

(optimální vlhkost a objemová hmotnost).

Průkazní zkoušky musí být provedeny před zahájením prací na stavbě.

Průkazní zkoušky provádějí akreditované zkušebny nebo zkušebny schválené ČD ŘDDC - O13.

Pokud průkazní zkoušky neprokáží požadované technické vlastnosti, stabilizace nesmí být do konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku navržena.

38.	V průběhu provádění stabilizace se kontrolními zkouškami ověřuje shoda vlastností stabilizace s výsledky průkazních zkoušek. Kontrolní zkoušky provádí na své náklady zhotovitel a jejich výsledky předává stavebnímu dozoru.

Druh kontrolních zkoušek stabilizace stanoví ČSN 73 6125.

Nesplňuje-li stabilizace předepsané požadavky, stavební dozor její provedení nepovolí.

Kontrolní zkoušky stabilizací se provádějí nejméně na každých:

- 1000 m3 u technologie s mísením v centru,

- 500 m3 nebo  500 m délky koleje při technologii mísení na místě.

39.	Další podrobnosti o zkoušení stabilizací do konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku jsou stanoveny v TKP staveb Českých drah.

Zkoušení provedené stabilizace

40.	Na provedené stabilizované vrstvě se v rámci kontrolních zkoušek zjišťuje:

- 	šířka vrstvy po 100 m,

- 	tloušťka vrstvy po zhutnění  po 100 m  (min. ve třech bodech

příčného profilu),

- 	nerovnost povrchu a příčný sklon  dle ČSN 73 6175,  po 50 m,

- 	míra zhutnění dle ČSN 72 1006, po 100 m,

- 	únosnost vyjádřená modulem přetvárnosti,   zjištěná statickou

zatěžovací zkouškou podle přílohy 5,   max. po 200 m,

- 	kvalita promísení směsi dle ČSN 73 6125,   po 500 m.