ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  10

ZATŘÍDĚNÍ  ZEMIN  A  HORNIN  PODLE  VHODNOSTI

POUŽITÍ  DO  ZEMNÍHO  TĚLESA

ZATŘÍDĚNÍ  ZEMIN  A  HORNIN  PODLE  VHODNOSTI

POUŽITÍ  DO  ZEMNÍHO  TĚLESA

# Úvod

1. 	Tato příloha platí pro klasifikaci zemin a hornin v zemním tělese.  Vychází z klasifikačního systému obsaženého v ČSN 73 1001 a ČSN 72 1001, rozpracovaného pro potřeby dopravních staveb v ČSN 72 1002.

2. 	Návrh zemního tělesa musí být založen na znalosti vlastností jednotlivých druhů zemin a hornin, které mají být použity. Tyto vlastnosti se získávají geotechnickým průzkumem, jehož rozsah závisí na stupni dokumentace a prozkoumanosti území.

Termíny a definice

3. 	Horniny v geologickém smyslu jsou přírodní minerální spojení různého složení a struktury, které vznikly působením geologických procesů.

4. 	Z inženýrského hlediska se horniny rozdělují na:

- 	zeminy, představující nezpevněné nebo slabě zpevněné horniny, bez pevných strukturních vazeb,

- skalní horniny, představující dobře zpevněné horniny.

5. 	Ostatní  pojmy,   označující  vlastnosti  zemin  a hornin,   jsou  definovány v  ČSN 72 1001,  ČSN 73 1001,  ČSN 72 1002,  ČSN 73 1010,  TNŽ 01 0101  a v normách, které stanoví způsob zjištění těchto vlastností.

Zeminy a jejich rozdělení

6. 	Inženýrskogeologická klasifikace základních typů zemin pro potřebu železničního spodku vychází z hodnocení jejich zrnitosti a plasticity.

7. 	Zrnitost (zrnitostní složení) je základním kvalitativním znakem zemin, představujícím podíly složek definované velikostí částic, vyjádřené v % hmotnosti suché zeminy.

Jednotlivé  složky zemin  se rozlišují  podle  velikosti  částic a jsou  uvedeny v tab. 1.

Tabulka 1.     Složky zemin podle zrnitosti

| Název | Symbol | Velikost zrn |
| --- | --- | --- |
| a) velmi hrubé částice |  |  |
| aa) balvanitá složka | (b) |  200 mm |
| ab) kamenitá složka | (cb) | 200 až 60 mm |
| b) hrubé částice |  |  |
| ba) štěrkovitá složka | (g) | 60 až 2 mm |
| bb) písčitá složka | (s) | 2 až 0,06 mm |
| c) jemné částice | (f) |  |
| ca) prachová složka | (m) | 0,06 až 0,002 mm |
| cb) jílovitá složka | (c) |  0,002 mm |

Základní členění zemin podle zrnitosti je uvedeno v tab. 2

Tabulka 2 .    Základní členění zemin podle zrnitosti

| Skupina zemin | Základní název | Symbol | Obsah částic |
| --- | --- | --- | --- |
| štěrkovité | štěrk | G | jemnozrnné částice  35 % převládají štěrkovité nad písčitými částicemi f  35 % (g+s+f) g  s |
| písčité | písek | S | jemnozrnné částice  35 % převládají písčité nad štěrkovitými částicemi f  35 % (g+s+f) s  g |
| jemnozrnné | jemnozrnná zemina | F | jemnozrnné částice f  35 % (g+s+f) |
|  | hlína | M |  |
|  | jíl | C |  |

Přítomnost kamenité a balvanité složky do obsahu (b + cb)  50% celkové hmotnosti zeminy se popisuje jako příměs velmi hrubých složek:

- 	převažuje-li kamenitá složka nad balvanitou (cb  b), označují se  jako zeminy s příměsí kamenité složka,

- 	převažuje-li balvanitá složka nad kamenitou (b  cb), označují se  jako zeminy s příměsí balvanité složka.

Obsah kamenité nebo balvanité složky (cb + b)  50% celkové hmotnosti zeminy je kvalitativním znakem pro zatřídění do skupin:

- 	zeminy kamenité (Cb), když obsah kamenité složka je větší než  balvanité (cb    b),

- 	zeminy balvanité (B),  když obsah balvanité složka je větší než  kamenité (b  cb).

8. Plasticita je základním kvalitativním znakem zemin s podílem jemnozrnných částic f  15%. Charakterizuje se pomocí konzistenčních mezí wL (mez tekutosti) a  wP  (mez plasticity) a podle čísla plasticity  IP = wL -  wP.

Hodnocení plasticity podle meze tekutosti wL je uvedeno v tab. 3.

Tabulka 3.    Hodnocení  plasticity

| Plasticita | Symbol | Mez tekutosti wL |
| --- | --- | --- |
| nízká | L |  35 % |
| střední | I | 35 až 50 % |
| vysoká | H | 50 až 70 % |
| velmi vysoká | V | 70 až 90 % |
| extrémně vysoká | E |  90 % |

9. 	Podrobnější rozdělení zemin na třídy se provádí podle zrnitosti a plasticity a je uvedeno v ČSN 73 1001, s následujícími klasifikačními symboly:

F ..............	jemnozrnné zeminy třídy F1 až F8

S ..............	písčité zeminy třídy S1 až S5

G ..............	štěrkovité zeminy třídy G1 až G5

Cb ............	kamenité zeminy

B ..............	balvanité zeminy

MG ...........	hlína štěrkovitá

CG ...........	jíl štěrkovitý

MS ...........	hlína písčitá

CS ...........	jíl písčitý

ML ...........	hlína s nízkou plasticitou

MI ............	hlína se střední plasticitou

CL ...........		jíl s nízkou plasticitou

CI ............		jíl se střední plasticitou

MH ..........		hlína s vysokou plasticitou

MV ...........	hlína s velmi vysokou plasticitou

ME ...........	hlína s extrémně vysokou plasticitou

CH ...........	jíl s vysokou plasticitou

CV ...........	jíl s velmi vysokou plasticitou

CE ...........	jíl s extrémně vysokou plasticitou

SW ..........		písek dobře zrněný

SP ...........		písek špatně zrněný

S-F ..........		písek s příměsí jemnozrnné zeminy

SM ...........	písek hlinitý

SC ...........	písek jílovitý

GW ..........	štěrk dobře zrněný

GP ...........	štěrk špatně zrněný

G-F ..........	štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy

GM ...........	štěrk hlinitý

GC ...........	štěrk jílovitý

Uvedená velká písmena tvoří základ symbolu i názvu zeminy. Stojí na prvním místě a název začíná příslušným podstatným jménem v 1. pádě. Doplňující písmeno (písmena) tvoří přívlastek názvu (např.: G - štěrk, G-F - štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, GM - štěrk hlinitý). Základem pro označení dané zeminy ve stavební dokumentaci je její symbol.

10. 	Podle zrnitosti a plasticity se zeminy dělí na:

- 	nesoudržné (sypké, nekohezivní), u nichž hlavním zdrojem  pevnosti je tření mezi jednotlivými zrny (hrubozrnné - G, S),

- 	soudržné (kohezivní), u nichž hlavním zdrojem efektivní pevnosti jsou, kromě tření mezi zrny, molekulární a chemické vazby mezi zrny (jemnozrnné - F).

11. 	Klasifikace a pojmenování zeminy se provádí pomocí diagramů, uvedených na obr. 1 a obr. 2, na základě laboratorních stanovení tzv. klasifikačních charakteristik:

- 	zrnitosti podle ČSN 72 1017,

- 	vlhkosti na mezi tekutosti  wL  podle ČSN 72 1014,

- 	vlhkosti na mezi plasticity  wP  podle ČSN 72 1013.

Orientační klasifikace a zatřídění zemin se provádí na základě terénního hodnocení, uvedeného v tab. 4.

Křivky zrnitosti hlavních druhů zemin jsou uvedeny na obr. 3.

Tabulka 4.   Terénní hodnocení zemin

|  |  | Vzhled a stav |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemina | Omak |  |  | Jiné znaky |
|  |  | vlhká | suchá |  |
| jíl středně a nízko plastický | hladký kluzký | stejnorodý lesklý lepivý | tvrdý | hrudky se ve vodě rozpadají |
| hlína středně a nízko plastická | nedává pocit stejnorodosti | matná na lomu drsná | drobivá kompaktní hmota | hrudky se ve vodě v krátkém čase rozpadají |
| písek bez příměsí | drsný | patrná jednotlivá zrna vlhký - soudržný po vysušení - rozpad |  | ve vodě nevytváří suspenzi, zrna sedimentují |
| štěrk bez příměsí | patrná jednotlivá zrna, jejich velikost od 2 do 60 mm a jejich tvar |  |  |  |

Zvláštní zeminy

12. 	Za zvláštní zeminy se považují takové, které se chovají odlišně v porovnání se zeminami zařazenými podle výše uvedených zásad klasifikačního systému. Podle ČSN 73 1001 jsou to např. organické zeminy (O), prosedavé zeminy (T) a jiné zvláštní zeminy (U).

Organické zeminy jsou jemnozrnné zeminy s příměsí organických látek větší než 5% a písčité zeminy s příměsí organických látek větší než 3%. U hrubozrnnějších typů zemin (štěrků) se míra vlivu organických látek posuzuje individuálně.   Obsah  organických látek  v zeminách  se stanoví  podle   ČSN 72 1021. Mezi organické zeminy patří např. hnilokaly, slatiny, rašelina, bahnité náplavy a humus.

Prosedavé zeminy jsou jemnozrnné zeminy, obvykle naváté větrem a usazené (zeminy eolického původu, např. spraše), s obsahem prachové složky větším než 60% hmotnosti suché zeminy. K prosedání jsou dále náchylné jemnozrnné zeminy s pórovitostí n  40 % při současné vlhkosti w  13 %.

Jiné zvláštní zeminy jsou zeminy, jejichž chování v důsledku zvláštního látkového nebo strukturního složení není postihnutelné běžnými kvalitativními znaky a které se nemohou zatřiďovat do klasifikačního systému. Jsou to zejména zasolené zeminy (karbonátové a evaporitové zeminy) s obsahem vodou rozpustných solí větším než 10 %.

Kritéria vlastností zemin

13. 	Základními kritérii pro hodnocení vhodnosti zemin do zemního tělesa jsou jejich fyzikální a mechanické vlastnosti, stanovené dále uvedenými zkouškami.

a) 	Základní fyzikální vlastnosti:

- zrnitost 	dle ČSN 72 1017,

- vlhkost 	dle ČSN 72 1012,

- objemová hmotnost 	dle ČSN 72 1010,

- hustota pevných částic 	dle ČSN 72 1011,

- mez plasticity 	dle ČSN 72 1013,

- mez tekutosti 	dle ČSN 72 1014,

- propustnost 	(obr. 5)	dle ČSN 72 1020, TNŽ 73 6949,

- namrzavost 	(obr. 4) 	dle ČSN 72 1191, ČSN 72 1002,

- ulehlost 	dle ČSN 72 1018,

- stupeň hutnosti 	dle ČSN 72 1018,

- zhutnitelnost 	dle ČSN 72 1015,

- rozpojitelnost a těžitelnost 	dle ČSN 73 3050,

- obsah organických látek 	dle ČSN 72 1021.

b) 	Základní mechanické vlastnosti:

- modul přetvárnosti 	dle přílohy 5,

- smyková pevnost 	dle ČSN 72 1030 a ČSN 72 1031,

- stlačitelnost 	dle ČSN 72 1027.

14. 	Bližší charakteristiku zemin je možno vyjádřit pomocí kvalitativních znaků, na základě zjištěných fyzikálních vlastností.

a) 	Písčité a štěrkovité zeminy se podrobněji posuzují podle průběhu křivky zrnitosti.

Kvalitativním znakem je číslo nestejnozrnnosti

Cu=d60d10

a číslo křivosti

Cc=(d30)2d10⋅d60

kde 	d10 	je průměr zrn příslušející 10% propadu,

d30	-	průměr zrn příslušející 30% propadu,

d60	-	průměr zrn příslušející 60% propadu.

Podle čísla nestejnozrnnosti Cu a čísla křivosti Cc se písek a štěrk hodnotí jako:

- písek 	- dobře zrněný, 	při Cu 	>	6 	a 	Cc   =  1 až 3,

- špatně zrněný, 	při Cu 		6	a 	Cc   jiném než 1 až 3,

- štěrk 	- dobře zrněný, 	při Cu 	>	4  	a	Cc  = 1 až 3,

- špatně zrněný, 	při Cu 		4	a	Cc   jiném než 1 až 3.

b) 	Ulehlost písčitých a štěrkovitých zemin, stanovená stupněm hutnosti ID, dělí tyto zeminy na:

- kypré, při    ID < 0,33,

- středně ulehlé,  při  ID = 0,33 až 0,67,

- ulehlé, při  ID > 0,67.

c) 	Jemnozrnné zeminy jsou blíže charakterizovány  podle stupně konzistence

IC =wL−wIP  ,

kde 	wL  je vlhkost zeminy na mezi tekutosti,

w 	- vlhkost zeminy,

IP  - číslo plasticity.

Konzistence zemin, vyjádřená stupněm konzistence, je uvedena v tab. 5

Tabulka 5.      Konzistence zemin

| Konzistence | Stupeň konzistence IC | Chování zeminy |
| --- | --- | --- |
| kašovitá | < 0,05 | při sevření se protlačuje mezi prsty |
| měkká | 0,05 až 0,50 | dá se lehce hníst |
| tuhá | 0,50 až 1,00 | hněte se obtížně |
| pevná | > 1,00 | lze do ní vtisknout nehet |
| tvrdá | - | vyschlá, při úderu kladiva se drolí |

d) Podle míry namrzavosti, určené na základě zrnitostního kritéria na obr. 4, se zeminy dělí na:

- nenamrzavé,

- mírně namrzavé,

- namrzavé,

- nebezpečně namrzavé,

- vysoce namrzavé.

e) Podle propustnosti, zjištěné na základě polohy křivky zrnitosti na obr. 5, se zeminy dělí na:

- propustné,

- málo propustné,

- velmi málo propustné,

- nepropustné.

Propustnost zeminy pro vodu, vyjadřující schopnost zeminy propouštět vodu póry a dutinami účinkem hydraulického sklonu je možno vyjádřit součinitelem filtrace “k“ (filtračním součinitelem) podle ČSN 72 1020. Rozdělení zemin podle propustnosti na základě filtračního součinitele je uvedeno v tab. 6.

Tabulka 6.   Propustnost zemin podle filtračního součinitele

| Propustnost zeminy | Filtrační součinitel k (m.s-1) | Třída zeminy podle ČSN 73 1001 | Příklad druhu zeminy |
| --- | --- | --- | --- |
| velmi | < 10-10 | F6 | jíly s nízkou a střední plasticitou (CL, CI) |
| nepropustná |  | F7, F8 | jíly a hlíny s vysokou, velmi vysokou a extrémně vysokou plasticitou (MH, MV, ME, CH, CV, CE) |
| nepropustná | 10-8 až | F1 | hlíny štěrkovité (MG) |
|  | 10-10 | F2 | jíly štěrkovité (CG) |
|  |  | F4 | jíly písčité (CS) |
|  |  | F5 | hlíny s nízkou a střední plasticitou (ML, MI) |
| málo | 10-6 až | F3 | hlíny písčité (MS) |
| propustná | 10-8 | S4 | písky hlinité (SM) |
|  |  | S5 | písky jílovité (SC) |
|  |  | G4 | štěrky hlinité (GM) |
|  |  | G5 | štěrky jílovité (GC) |
| propustná | 10-4 až 10-6 | S3 | písky s příměsí jemnozrnné zeminy (S - F) |
|  |  | G3 | štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy (G - F) |
| velmi | > 10-4 | S1 | písky dobře zrněné (SW) |
| propustná |  | G1 | štěrky dobře zrněné (GW) |
|  |  | S2 | písky špatně zrněné (SP) |
|  |  | G2 | štěrky špatně zrněné (GP) t.j. čisté písky a štěrky, písčité štěrky, písky a štěrky s malou příměsí jemnozrnných zemin (f < 5 %) |

Propustnost zeminy se přibližně určí nalitím vody do jamky vytvořené v zemní pláni. Zemina je:

- propustná, když se voda okamžitě vsákne,

- málo propustná, když se voda vsakuje pomalu,

- nepropustná, když se voda nevsákne.

Použití zemin v zemním tělese

15. 	Pro posouzení vhodnosti zeminy do zemního tělesa je třeba kromě uvedených fyzikálních vlastností dále zohlednit:

- polohu hladiny podzemní vody a možnost jejího vzlínání,

- polohu a reliéf území,

- možnost odvedení povrchové vody.

16. 	Pro použití do zemního tělesa se považují za nevhodné:

- 	zvláštní zeminy podle čl. 12 této přílohy,

- antropogenní zeminy (umělé uloženiny vzniklé činností člověka,  jako např. haldy, násypy, výplně poddolovaných vpadlin a pod),

- zeminy s velmi vysokou a extrémně vysokou plasticitou.

Případné využití těchto zemin se posuzuje individuálně s ohledem na jejich mineralogické složení, vlastnosti složek, konzistenci, zpracovatelnost a umístění v zemním tělese.

Na nevhodných zeminách nesmí být bez speciálních opatření zakládány náspy.

Bez zvláštních předchozích úprav nesmějí být do zemního tělesa použity zeminy:

- s mezí tekutosti  wL > 60 %,

- s maximální objemovou hmotností suché zeminy, stanovenou standardní Proctorovou zkouškou podle ČSN 72 1015, menší než  1500 kg.m-3,

- objemově nestabilní (např. bobtnavé jíly), u nichž bude při  běžných klimatických podmínkách docházet v zemním tělese k  objemovým změnám větším než  3 %,

- s číslem konzistence   IC < 0,5 .

U antropogenních zemin a druhotných materiálů (např. vysokopecní struska, popílek apod.) je nutné před jejich použitím v zemním tělese posoudit, kromě fyzikálně-mechanických vlastností, i vliv na životní prostředí ve smyslu příslušných zákonů a nařízení 1) .

17. 	Jemnozrnné zeminy s nízkou, střední a vysokou plasticitou jsou pro zemní těleso málo vhodné.

Jejich použití do zemního tělesa se zcela nevylučuje, avšak za předpokladu odpovídajících opatření stanovených dokumentací, jako je např.:

- úprava (zlepšení, stabilizace) vlastností zeminy,

- vyztužení (geotextilie, geomřížky),

- použití do jádra náspů,

- zabudování do vrstevnatého náspu sendvičového typu,

- úpravy, zpevnění a zabezpečení svahů, které musí  zaručovat stabilitu zemního tělesa po dokončení i ve všech  stádiích výstavby.

18. 	Pro zemní těleso jsou vhodné zeminy písčité a štěrkovité. Použití kamenitých a balvanitých zemin v zemním tělese je možné při dodržení zásad ČSN 73 3053 a při respektování požadavků na únosnost zemního tělesa podle přílohy 4. Maximální velikost částice kamenité a balvanité sypaniny nesmí překročit 2/3 tloušťky vytvářené vrstvy.

19. 	Všechny zeminy, jejichž použití do zemního tělesa není vyloučeno, musí být při užití v zemním tělese schopny splnit požadavek míry zhutnění nebo modulu přetvárnosti podle přílohy 6, odpovídající navrženým technologickým postupům hutnění těchto zemin.

20. 	Pro vytvoření pláně tělesa železničního spodku je možno použít pouze zeminy písčité a štěrkovité, propustné a nenamrzavé, případně mírně namrzavé. Jemnozrnné zeminy jsou pro pláň tělesa železničního spodku bez úpravy nevhodné.

21. 	Podle obtížnosti rozpojování a odebírání se zeminy zařazují do tříd těžitelnosti ve smyslu ČSN 73 3050.

22. 	Orientační hodnoty geotechnických vlastností zemin spolu se stanovením jejich vhodnosti jsou uvedeny v tab. 7.

Skalní horniny a jejich rozdělení

23. 	Geotechnická klasifikace skalních hornin pro použití do  zemního tělesa je ve smyslu ČSN 72 1001 založena na určení základního litologického názvu skalních hornin a popisu vybraných charakteristik, ovlivňujících jejich technické vlastnosti.

24. 	Podle původu a geneze se skalní horniny dělí na:

- vyvřelé (magmatity), zahrnující např. granit, granodiorit,  syenit, diorit, gabro, pegmatit, porfyr, aplit, ryolit, tracit,  fonolit, andezit, diabáz, apod.,

- přeměněné (metamorfity), zahrnující např. kvarcit, svor, fylit,  rulu, břidlici, amfibolit, serpentinit, rohovec, apod.,

- usazené (sedimenty), zahrnující např. pískovec, drobu, vápenec,  dolomit, prachovec, jílovec, jílovitou břidlici, apod.

25. 	Popis charakteristických vlastností skalních hornin zahrnuje určení:

- struktury a textury,

- stupně zvětrání,

- pevnosti,

- barvy.

Z hlediska zemního tělesa jsou rozhodující charakteristiky pevnosti a zvětrání, které se hodnotí podle ČSN 72 1001 a ČSN 73 1001.

Skalní horniny vykazují pevnosti v tlaku větší než 50 MPa.

Horniny vykazující pevnosti v tlaku menší než 50 MPa se označují jako poloskalní. Do poloskalních hornin se zařazují např. jílovce, slínovce, tufy, prachovce, chloritické a grafitické břidlice a navětralé až zcela zvětralé skalní horniny. Poloskalní horniny mohou být při větší pórovitosti náchylné na působení vody a mrazu.

Horniny s pevností v tlaku pod 1,5 MPa jsou ve smyslu ČSN 73 1001 považovány za zeminy.

Stupeň zvětrání skalních hornin se posuzuje podle tab. 8.

Tabulka 8.   Stupeň zvětrání skalních hornin

| Hornina | Zvětralé minerály [%] |
| --- | --- |
| zdravá | 0 |
| navětralá | 0 až 10 |
| mírně zvětralá | 10 až 35 |
| silně zvětralá | 35 až 75 |
| zcela zvětralá | > 75 |

Při takovém stupni zvětrání nebo porušení skalní horniny, při kterém se horninové vzorky pro zkoušky pevnosti rozpadají, postupuje se v hodnocení metodami mechaniky zemin.

26. 	K dalším hodnoceným vlastnostem skalních hornin a horninového masivu patří stanovení:

-	objemové hmotnosti, hustoty pevných částic a pórovitosti podle ČSN 72 1154,

- 	nasákavosti podle ČSN 72 1155,

-	vrstevnatosti, zvrásnění, diskontinuit (pukliny, zlomové  poruchy, spáry vrstevnatosti, břidličnatosti, prvotní  odlučnosti, apod.), zlomů a jiných poruch a propustnosti podle ČSN 72 1001.

- 	rozpojitelnosti a těžitelnosti podle ČSN 73 3050.

Použití skalních hornin v zemním tělese

27. 	Tvoří-li zemní pláň skalní horniny odolné vůči zvětrávání, je možno na ni uložit kolejové lože podle zásad uvedených v příloze 6.

28. 	Poloskalní hornina, náchylná k zvětrávání a ztrátě pevnosti působením vody a mrazu, musí být v zemní pláni chráněna nepropustnou vrstvou (např. vrstvou z asfaltového betonu, geomembránou, apod.) ve smyslu přílohy 6.

Objemově nestabilní skalní horniny (např. jílovité břidlice), u nichž při běžných klimatických podmínkách bude v zemním tělese docházet k objemovým změnám větším než 3%, není možné v zemním tělese bez předchozích úprav ponechat.

29. 	Tvoří-li skalní horniny svahy zemního tělesa, musí být jeho tvary a sklony navrženy s ohledem na fyzikální a mechanické vlastnosti této horniny a upraveny podle zásad uvedených ve vzorovém listě železničního spodku Ž 5.

| Tabulka 7. Orientační hodnoty geotechnických vlastností a vhodnost zemin do zemního tělesa | Vhodnost použití |  |  |  | do zemního tělesa |  |  |  |  |  | 8 |  |  | nevhodné |  |  |  |  |  |  | nevhodné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Propustnost |  |  |  | Namrzavost |  |  |  |  |  | 7 |  |  | - |  |  |  | nepropustné, |  |  | vysoce až |  |  | nebezpečně namrzavé |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zkouška zhutnitelnosti Proctor-Standard |  |  |  | optimální vlhkost |  |  | [%] |  |  | 6 |  |  | - |  |  |  | 20 - 40 |  |  | 19 - 39 |  |  | 22 - 38 |  |  |  | 20 - 35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | max. objemová hmotnost |  |  | [kg.m-3] |  |  | 5 |  |  | - |  |  |  | 1330 - 1500 |  |  | 1360 - 1650 |  |  | 1350 - 1550 |  |  |  | 1380 - 1650 |  |  |  |  |
|  | Mez tekutosti |  |  |  | wL |  |  | [%] |  |  | 4 |  |  | - |  |  |  | nad 90 |  |  | 70 - 90 |  |  | nad 90 |  |  |  | 70 - 90 |  |  |  |  |
|  | Jemné částice |  |  |  | f |  |  | [%] |  |  | 3 |  |  | - |  |  |  | nad 65 |  |  | nad 65 |  |  | nad 65 |  |  |  | nad 65 |  |  |  |  |
|  | Symbol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | F8 CE |  |  | F8 CV |  |  | F7 ME |  |  |  | F7 MV |  |  |  |  |
|  | Název zeminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | organické zeminy (organické bahno, bahnité náplavy, hniloby, humus, rašelina) |  |  |  | jíl s extrémně vysokou plasticitou |  |  | jíl s velmi vysokou plasticitou |  |  | hlína s extrémně vysokou plasticitou |  |  |  | hlína s velmi vysokou plasticitou |  |  |  |  |
| Tabulka 7. Orientační hodnoty geotechnických vlastností a vhodnost zemin do zemního tělesa - 1. pokračování | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | málo vhodné - |  |  | při použití vyžadují |  | opatření podle čl.17 této přílohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | nepropustné |  |  | až velmi málo |  |  | propustné, |  | nebezpečně |  |  | namrzavé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 17 – 37 | 15 - 33 |  | 15 - 35 |  |  | 15 - 25 |  |  | 10 - 30 |  |  | 12 - 20 |  | 15 – 35 12 - 30 |  |  | 12 – 30 10 - 25 |  |  |  |  | 12 – 30 |  | 10 - 25 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 1380 - 1700 | 1400 - 1700 |  | 1550 - 1900 |  |  | 1500 - 1750 |  |  | 1600 - 1950 |  |  | 1600 - 1800 |  | 1550 – 1850 1650 - 2000 |  |  | 1600 – 1950 1750 - 2000 |  |  |  |  | 1550 - 2000 |  | 1550 - 1900 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 50 - 70 | 50 - 70 |  | 35 - 50 |  |  | 35 - 50 |  |  | do 35 |  |  | do 30 |  | nad 60 do 60 |  |  | nad 60 do 60 |  |  |  |  | do 60 |  | do 60 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | nad 65 | nad 65 |  | nad 65 |  |  | nad 65 |  |  | nad 65 |  |  | nad 65 |  | 50 – 65 35 - 50 |  |  | 50 – 65 35 - 50 |  |  |  |  | 35 - 65 |  | 35 - 65 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | F8 CH | F7 MH |  | F6 CI |  |  | F5 MI |  |  | F6 CL |  |  | F5 ML |  | F4 CS F4 CS |  |  | F3 MS F3 MS |  |  |  |  | F2 CG |  | F1 MG |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | jíl s vysokou plasticitou | hlína s vysokou plasticitou |  | jíl se střední plasticitou |  |  | hlína se střední plasticitou |  |  | jíl s nízkou plasticitou |  |  | hlína s nízkou plasticitou |  | jíl písčitý |  |  | hlína písčitá |  |  |  |  | jíl štěrkovitý |  | hlína štěrkovitá |  |  |  |  |  |
| Tabulka 7. Orientační hodnoty geotechnických vlastností a vhodnost zemin do zemního tělesa - 2. pokračování | 8 |  |  |  | vhodné*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vhodné**) |  |  |  |  |  |  | *) Vhodné i do pláně tělesa železničního spodku pokud jsou nenamrzavé až mírně namrzavé. |  |  | **) Vhodné i do pláně tělesa železničního spodku. |
|  | 7 | málo pro-pustné |  |  |  |  | namrzavé, |  |  | mírně namr-zavé až |  |  | nenamrzavé |  |  |  |  |  | propustné |  |  |  | nenamrzavé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 8 - 16 |  |  | 8 – 16 |  | 8 – 20 |  |  | 6 – 16 |  |  | 8 – 19 |  |  | 10 - 23 |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1700 - 2100 |  |  | 1730 - 2050 |  | 1760 - 2000 |  |  | 1800 - 2150 |  |  | 1750 - 2100 |  |  | 1700 - 2000 |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 5 - 15 |  |  | 14 - 35 |  | 15 - 35 |  |  | 5 - 15 |  |  | 15 - 35 |  |  | 15 - 35 |  |  | do 5 |  |  | do 5 | do 5 |  |  | do 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | S3 S-F |  |  | S4 SM |  | S5 SC |  |  | G3 G-F |  |  | G4 GM |  |  | G5 GC |  |  | S1 SW |  |  | S2 SP | G1 GW |  |  | G2 GP |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | písek s příměsí jemnozrnné zeminy |  |  | písek hlinitý |  | písek jílovitý |  |  | štěrk s příměsí jemnozrnné ze-miny |  |  | štěrk hlinitý |  |  | štěrk jílovitý |  |  | písek dobře zrněný |  |  | písek špatně zrněný | štěrk dobře zrněný |  |  | štěrk špatně zrněný |  |  |  |  |  |  |

Obr. 1.  Klasifikační diagram zemin s částicemi  60 mm

Obr. 2.  Diagram plasticity zemin

Obr. 3.   Křivky zrnitosti hlavních druhů zemin

Obr. 4.   Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy

Obr. 4.   Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy

Obr. 5.   Určení propustnosti z křivky zrnitosti

1) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech.