ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  7

NAVRHOVÁNÍ  OCHRANY  ZEMNÍ PLÁNĚ PŘED  NEPŘÍZNIVÝMI  ÚČINKY  MRAZU

## NAVRHOVÁNÍ OCHRANY ZEMNÍ PLÁNĚ

PřED NEPŘÍZNIVÝMI úČINKY MRAZU

Úvod

1. 	Působení mrazu na zeminy zemní pláně je zdrojem nežádoucích změn a poruch geometrické polohy koleje, které vznikají tehdy, jestliže:

a)	hloubka promrzání pražcového podloží zasahuje pod úroveň zemní pláně,

b)	zemina zemní pláně je mírně namrzavá až nebezpečně namrzavá,

c)	vodní režim zemní pláně způsobuje nežádoucí přísun vody od hladiny podzemní vody do oblasti promrzání.

2.	Při současném působení faktorů uvedených v čl. 1 této přílohy nastává vytváření ledových čoček, vedoucí k :

a)	nadměrným zdvihům nivelety koleje tvořením hloubkových výmrazků,

b)	snižování únosnosti zemní pláně v době jarního tání.

3.	Účelem ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu je omezit zdvihy nivelety koleje v období mrazů a omezovat pokles únosnosti zemní pláně v době jarního tání návrhem vhodné konstrukce pražcového podloží.

Základním principem této ochrany je omezování, případně vylučování působících nepříznivých faktorů uvedených v čl. 1 této přílohy.

Faktory ovlivňující působení mrazu v pražcovém podloží

4.	Při určování hloubky promrzání pražcového podloží, jako hlavní charakteristiky teplotního režimu jeho konstrukce, se vychází z klimatických podmínek.

V metodice posuzování ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu jsou klimatické podmínky charakterizovány indexem mrazu Imn.

Hodnota indexu mrazu je ovlivňována řadou činitelů, jako např. nadmořskou výškou (vyšší index mrazu ve vyšších nadmořských výškách), zeměpisnou šířkou, čistotou ovzduší, prouděním vzduchu apod.

5.	Pro účely navrhování a posuzování ochrany zemní pláně z hlediska nepříznivých účinků mrazu je určována tzv. návrhová hodnota indexu mrazu Imn , stanovená s periodicitou  n =  0,1  z dlouhodobého pozorování teplot, hodnotou ve  oC.den.

Návrhová hodnota indexu mrazu Imn pro podmínky železniční sítě ČD je zřejmá z obr. 1  této přílohy.

Namrzavost zemní pláně

6.	Při posuzování namrzavosti zemní pláně (viz příloha 10) je potřebné rozlišovat zemní pláň tvořenou horninami skalního podkladu a zeminami podle ČSN 72 1001, popř. zeminami stabilizovanými podle ČSN 73 6125 (viz příloha 13).

7.	Za namrzavé je vhodné považovat i všechny horniny, které působením vody významně mění svou pevnost  nebo ve vodě ztrácejí charakter pevné horniny.   Jedná  se  zejména  o tenké  vrstevnaté  sedimenty  nebo  zvětralé horniny s otevřenými puklinami vyplněnými namrzavou zvětralinou.

8.	Namrzavost zemin se posuzuje podle ČSN 72 1191 stupněm namrzavosti, kde rozhodující vliv má množství a přísun vody do zeminy. V případech jednoduchých z hlediska rozsahu sanačních prací postačuje posuzovat namrzavost zemin podle čáry zrnitosti. Kritérium namrzavosti zemin podle čáry zrnitosti je uvedeno v příloze 10 .

Vodní režim zemní pláně

9.	Určujícími faktory pro hodnocení vodního režimu zemní pláně jsou - viz obr. 2:

a)	poloha hladiny podzemní vody    hpv  [m] ,

b)	výška kapilárního výstupu vody od hladiny podzemní vody při plném 	nasycení zeminy vodou   hs    [m] ,

c)	hloubka promrzání pražcového podloží   hpr   =  0,045 Imn    [m] ,

Vodní režim pražcového podloží se hodnotí jako:

a)	příznivý, jestliže platí       hpv ³ hpr + 2hs ,

b)	nepříznivý, jestliže platí  	hpr +  hs      hpv     hpr + 2hs  ,

c)	velmi nepříznivý, když    	hpv  hpr + hs  .

Výšku kapilárního výstupu lze určit podle obr. 3.

- V případech velmi jemnozrnných, jílovitých zemin, kdy by určení hladiny podzemní vody mohlo být nepřesné, se určí typ vodního režimu zemní pláně podle konzistence zeminy laboratorními zkouškami (viz příloha 10).

Typ vodního režimu lze podle stupně konzistence zeminy  Ic  hodnotit takto:

- příznivý, jestliže platí      	Ic    1,00 ,

- nepříznivý, jestliže platí  	0,70     Ic    1,00   ,

- velmi nepříznivý, když    	Ic    0,70   .

11.	Vodní  režim  zemní  pláně  se zjišťuje  na konci  vlhkých  období roku, tj. počátkem jara nebo koncem podzimu sledováním hladiny podzemní vody v sondách v zemní pláni při současném stanovení vlhkosti zeminy zemní pláně.

Tepelně technické charakteristiky materiálů

- Účinky  mrazu na  zemní pláň je možné podstatně zmírnit, popř. zcela vyloučit, zřízením konstrukční vrstvy z materiálů účinnějších tepelně izolačních vlastností.

Při použití vrstev, které mají vhodné tepelně izolační vlastnosti (nižší součinitel tepelné vodivosti), se zmenšuje nepříznivý účinek mrazu na zemní pláň, popř. se použitím účinných tepelně izolačních vrstev zcela zabrání přístupu mrazu pod úroveň zemní pláně. Tím se rovněž podstatně zlepší její teplotní režim.

- Tepelně izolační vlastnosti jednotlivých vrstev a zeminy zemní pláně charakterizuje součinitel tepelné vodivosti    . Návrhové hodnoty součinitelů tepelné vodivosti nejčastěji používaných materiálů jsou uvedeny v tab. 1.

Návrh ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu

14.	Ochrana zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu je  zabezpečena tehdy, jestliže tloušťka promrznuté zeminy zemní pláně stanovená v závislosti na namrzavosti zeminy, vodním režimu a druhu tratě, nepřesahuje hodnoty uvedené v tab. 2.

15.	Základem návrhu ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu je určení tloušťky štěrkopískové podkladní vrstvy tak, aby pro daný druh tratě, namrzavost zeminy a vodní režim nebyly překročeny přípustné tloušťky promrznutí zemin zemní pláně  hz dov  podle tab. 2.  Při použití stabilizace musí hloubka promrzání splňovat podmínku čl. 8, přílohy 13.

Tabulka 1.   Návrhové hodnoty součinitelů tepelné vodivosti materiálů

| Materiál | Součinitel tepelné vodivosti  [W.m-1 .K -1] |
| --- | --- |
| silně znečištěné kolejové lože | 2,00 |
| štěrkopísek | 2,30 |
| štěrkodrť, výsivky, výzisk | 2,00 |
| vysokopecní struska, škvára | 0,95 |
| stabilizovaná zemina | 1,75 |
| asfaltem obalovaný štěrkopísek | 1,15 |
| cementový beton | 2,55 |
| písčitá hlína, písčitý jíl | 2,20 |
| hlína | 1,95 |
| jíl | 1,70 |
| asfaltem obalovaný agloporit | 0,60 |
| asfaltem obalovaný perlit | 0,20 |
| styropor | 0,25 |
| polystyren, polyuretan | 0,10 |

Tabulka  2.    Hodnoty přípustného promrznutí zemin zemní pláně

|  | Dovolené tloušťky promrznutí zemin zemní pláně hz dov [m] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodní režim | zeminy vysoce namrzavé zeminy nebezpečně namrzavé |  |  | zeminy namrzavé zeminy mírně namrzavé |  |  |
|  | D r u h t r a t ě |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | A | B | C |
| příznivý | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50, | 0,60 | 0,70 |
| nepříznivý | 0,15 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
| velmi nepříznivý | 0,00 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |

Vysvětlivky k tab. 2:	A  -  celostátní tratě pro rychlost 120 až 160 km.h-1

B   -  celostátní tratě pro rychlost menší než 120 km.h-1

C   -  regionální tratě

16.	Štěrkopískovou vrstvu, plnící současně i funkci ochrannou, je možno nahradit vrstvou z jiného tepelně účinnějšího materiálu.

Tloušťka takové vrstvy se stanoví na základě rovnosti tepelného odporu štěrkopískové vrstvy a vrstvy navrhované z jiného, tepelně účinnějšího materiálu. Musí však při tom platit, že:

Rn   =   Rsp

kde	Rn 	je 	tepelný odpor navrhované vrstvy v m2.K.W-1 určovaný vztahem:

Rn =  hnλn   ,

Rsp	-	tepelný  odpor  štěrkopískové  podkladní  vrstvy v  m2.K.W-1 určovaný vztahem:

Rsp =  hspλsp  ,

hn 	-  	tloušťka navrhované vrstvy z hlediska tepelného odporu ekvivalentní vrstvy  v  m ,

hsp 	-  	tloušťka štěrkopískové podkladní vrstvy  v  m,

n , sp  -	součinitelé tepelné vodivosti, navrhované a štěrkopískové vrstvy určené podle tab. 1.

Tloušťku navrhované vrstvy, účinnější z hlediska tepelně izolačních vlastností, lze určit vztahem:

hn =  hspλspλn    [m]  .

- Příklad posouzení ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu je uveden v příloze 8.

- Pro zvýšení ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu je třeba zvolit vhodnou sanační metodu podle tab. 3.

Tabulka 3.  	Základní metody ochrany zemní pláně před účinky mrazu

| Metoda | Cíl metody |
| --- | --- |
| vrstva z propustného nenamrzavého materiálu na zemní pláni | ochrana namrzavé zeminy zemní pláně materiálem nenamrzavým |
| vrstva z propustného a nenamrzavého materiálu s vyšším tepelným odporem na zemní pláni | zamezení pronikání záporné teploty na namrzavou zeminu zemní pláně |
| tepelně izolační vrstva na zemní pláni | zamezení pronikání záporné teploty na namrzavou zeminu zemní pláně |

Vysvětlivky k obr. 2:

hpv	- 	vzdálenost úrovně hladiny podzemní vody od nivelety koleje

hpv 	- 	hloubka promrzání

hs 	-	Výška kapilárního výstupu vody

	hladina podzemní vody

Obr. 2.   Příklad stanovení vodního režimu zemní pláně

Vysvětlivky k obr. 3:

hmax	-	maximální výška kapilárního výstupu vody

hs 		- 	výška kapilárního výstupu vody při 100 % saturaci zeminy

Obr. 3.   Určení výšky kapilárního výstupu vody v zeminách