ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  11

POUŽITÍ  VÝZTUŽNÝCH GEOTEXTILIÍ A GEOMŘÍŽEK

V  TĚLESE  ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

POUŽITÍ  VÝZTUŽNÝCH GEOTEXTILIÍ A GEOMŘÍŽEK

## V  TĚLESE  ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

Úvod

- Výztužné geotextilie a geomřížky jsou vyrobené ze syntetických látek. Užívají se zejména při zakládání náspů na neúnosném podloží, zvyšování stability a rozšiřování zemního tělesa, zvyšování únosnosti pláně tělesa železničního spodku.

- Druhy výztužných geosyntetických materiálů

- Podle způsobu výroby se výztužné geosyntetické materiály dělí na:

- a) výztužné geotextilie,

- b) geomřížky ,

- c) geobuňky,

- d) kompozitní geotextilie.

- Výztužná geotextilie je propustný geosyntetický výrobek, který může být tkaný nebo netkaný a vyznačuje se vyšší  pevností v tahu a nízkou průtažností.

- Geomřížka (geogrid) je plošný geosyntetický výrobek, který je ve formě mřížoviny vyroben speciální technologií.

- Geobuňka (geocell) je prostorový geosyntetický výrobek.

- Kompozitní geotextilie (geokompozit) je složena ze dvou nebo více prvků, ze kterých je alespoň jeden geotextilie (např. geotextilie spojená s geosítí, geotextilie spojená s fólií apod.).

- Vlastnosti výztužných geosyntetických materiálů

- Hlavní technické parametry geosyntetických materiálů jsou:

a)	tloušťka,  určuje se v mm  (zpravidla při zatížení 0,2 MPa) dle ČSN EN 964-1,

b)	šířka, určuje se  v  m,

c)	hmotnost,  určuje  se hmotností vzorku  o ploše  1,00 m2   a vyjadřuje  se v  g.m-2   dle ČSN EN 965,

d)	pevnost v tahu,  určuje se ve směru podélném a příčném na vzorku zpravidla o šířce 50 mm  a určuje se v  kN.m-1 ,  (za rozhodující se považuje pevnost v tahu při průtažnosti 3 %) dle ČSN 80 6130,

e)	odolnost proti protlačování válcovým razníkem (zkouška CBR), vyjadřuje se v kN,

f)	propustnost,  určuje se zpravidla  ve směru kolmém  na rovinu geotextilie a vyjadřuje se součinitelem propustnosti v  m.s-1  dle ČSN 80 6135,

g)	velikost pórů (průlin)  se vyjadřuje rozdělením výskytu pórů  v  mm   nebo se udávají některé charakteristické hodnoty jako:

do max	-	průměr částic,   které  pronikly  výztužnou  geotextilií  v množství  2 % hmotnosti dávky kalibru  v  mm,

do min	-	průměr částic, které  pronikly  výztužnou  geotextilií  v množství  98 % hmotnosti dávky kalibru  v  mm,

do stř	-	aritmetický průměr   do min  a   do max    v  mm,

dt max	-	průměr největší částice, která pronikla geotextilií    v  mm.

- Při posuzování vhodnosti filtračních účinků výztužné geotextilie v konstrukční vrstvě tělesa železničního spodku lze považovat   dt max  =  do max.

Výztužné geotextilie a geomřížky při stavbě náspu na málo únosném podloží.

- Výztužné geotextilie (nebo geomřížky) umístěné ve spodní části železničního tělesa nezvyšují únosnost podloží pod náspem. Použití výztužných geotextilií zabezpečuje rovnoměrnější roznášení svislého zatížení vyvozovaného náspem na podloží a tím zaručuje stejnoměrnější sedání celého náspu, velikost sedání však nezmenšuje.   Při  málo únosném  podloží  se užitím  výztužných  geotextilií v patě náspu zmenšuje nebezpečí vytlačování podloží do stran a zvyšuje celkovou stabilitu náspu.

- Při stavbě náspu na málo únosném podloží je třeba zabezpečit primární konsolidaci podloží obvyklými metodami jako jsou například odvodnění příčnými trativodními žebry, pískovými pilotami, geodrény apod.

- Výztužné geotextilie (nebo geomřížky) použité při stavbě náspu na málo únosném podloží umožňují založení náspu bez odstranění málo únosné vrstvy podloží.

- Při návrhu vyztužení paty náspu pomocí výztužných geotextilií (nebo geomřížek) je třeba znát  hydrologické poměry  v podloží,  geotechnické vlastnosti  zemin v podloží náspu a zemin, které budou užity ke stavbě náspu. Dále je třeba znát vlastnosti výztužné geotextilie (nebo geomřížky).

- Při zakládání náspu na málo únosném podloží je vhodné rozprostřít  na podloží filtrační geotextilii,  která zabrání pronikání jemných částic z podloží do zemního tělesa. Má-li výztužná geotextilie filtrační vlastnosti, filtrační geotextilie se neužívá.

- Příklady použití výztužných geotextilií při stavbě náspu na málo únosném podloží jsou na obr. 1.

- Na obr. 1a)  a  1b)  je znázorněno založení náspu v případě, že se částečně odtěží málo únosné podloží.

- Na obr. 1c)  a  1d)  je provedeno zakotvení výztužné geotextilie v patě náspu. Na obr. 1e)  je vyztužení konsolidační vrstvy podle TNŽ 73 6949 provedeno pomocí uzavřeného polštáře (tzv. zeminová deska).

- Při  kotvení  výztužné  geotextilie  v patě  náspu  se volí  kotevní  délka v závislosti na typu zeminy a velikosti přenášeného napětí.

- Orientačně je L  =  min. 5 Hk   (kde Hk   je tloušťka konsolidační vrstvy).

- Pro aktivní funkci výztužné geotextilie v patě náspu je třeba konsolidační vrstvu dokonale zhutnit.

- Při zakládání náspu na málo únosném podloží lze použít též prostorové buňky z geomřížky nebo geobuňky, vyplněné propustným materiálem.

- Výztužné geotextilie a geomřížky při zvyšování stability

- zemního tělesa v náspu

- Při zvyšování stability náspu pomocí výztužných geotextilií (nebo geomřížek) se tyto umisťují do oblasti největších vodorovných napětí, t.j. do spodní poloviny náspu.

- Kotvení výztužných geotextilií v zemním tělese v náspu se zabezpečuje zpětným uložením jejího konce do náspu.

- Příklady vyztužení zemního tělesa v náspu pomocí výztužných geotextilií jsou uvedeny na obr. 2.

- Na obr. 2a) je znázorněno umístění výztužných geotextilií v soudržné zemině bez kotvení konců geotextilie.

- Na obr. 2b) je znázorněno použití výztužných geotextilií, jejichž konce jsou zakotveny v tělese náspu  ( L  =  min.  5 Hv,   kde Hv je tloušťka zhutňované vrstvy).

- Výztužné geotextilie se zpravidla ukládají na vzdálenost n násobku tloušťky vrstvy zhutňované zeminy. Tloušťka zhutňované vrstvy zeminy Hv  se volí podle druhu zeminy a účinnosti zhutňovacího stroje. Zpravidla je tloušťka vrstvy po zhutnění   0,15  až  0,50 m. Pro zvýšení účinku výztužných geotextilií je výhodnější v patě náspu volit menší vzdálenost výztužných geotextilií.

- Výztužné geotextilie se musí do násypu zabudovat napnuté.

- Výztužné geotextilie se ukládají kolmo na osu náspu.  V příčném směru k ose náspu se volí překrytí pásů  min. 0,30 m, u náspů na měkkém podloží min. 0,50 m.  V podélném směru se výztužné geotextilie nenastavují.

- K zabezpečení dobrého přenosu smykových sil ze zeminy do výztužné geotextilie je výhodné, aby výztužná geotextilie byla uložena do nesoudržné zeminy. Tím je zajištěn vysoký součinitel smykového tření na kontaktu geotextilie se zeminou.

- Při budování vyztuženého náspu je třeba jednotlivé vrstvy zeminy mezi výztužnými geotextiliemi dokonale zhutnit.

- Návrh zvýšení stability náspu pomocí výztužných geotextilií musí být posouzen výpočtem. Stabilita svahu se vyjadřuje stupněm bezpečnosti svahu náspu podle ČSN 73 6301.

- Výztužné geotextilie a geomřížky při rozšiřování tělesa železničního spodku

- Výztužné geotextilie (nebo geomřížky) lze pro zajištění stability s výhodou užít při rozšiřování tělesa železničního spodku.

- Příklad užití výztužných geotextilií při rozšiřování tělesa železničního spodku  je na obr. 3.

- Na obr. 3a) je uveden příklad při rozšíření nízkého náspu (výška náspu menší než  6 m) ve stanici.

- Na obr. 3b) je uveden příklad při rozšíření vysokého náspu (výška náspu větší než  6 m) .

- Při rozšiřování náspů o výšce větší než 6 m  musí být stabilita svahu posouzena výpočtem. Stabilita svahu se vyjadřuje stupněm bezpečnosti svahu náspu podle ČSN 73 6301.

- Rozšíření tělesa železničního spodku pro zvětšení šířky stezky je řešeno ve vzorovém listě železničního spodku Ž 2.

- Výztužné geotextilie a geomřížky v konstrukční vrstvě

- tělesa železničního spodku

- Výztužné geotextilie (nebo geomřížky) v konstrukční vrstvě tělesa železničního spodku plní především funkci výztužnou. Při užití výztužných geotextilií (nebo geomřížek) v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku lze tloušťku konstrukční vrstvy, určenou na základě únosnosti zemní pláně, zmenšit v závislosti na druhu použité výztužné geotextilie (nebo geomřížky) až o 30 % u drceného materiálu a až o 25 % u materiálu se zaoblenými zrny. Tloušťka konstrukční vrstvy nesmí však být menší než 0,15 m.

- Výztužná geotextilie v konstrukční vrstvě tělesa železničního spodku může plnit i funkci separační pokud vlastnosti výztužné geotextilie splňují pravidlo

- dt max     d90  ,

- kde:	dt max 	je  maximální velikost pórů (průlin),

- d90        - průměr zrna zeminy zemní pláně při 90 % propadu  v mm.

- Při použití geomřížek k vyztužení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku je vhodné, k zajištění separace zeminy zemní pláně a materiálu podkladní (konstrukční) vrstvy, nejprve na zemní pláň rozprostřít geotextilii, která splňuje pravidlo podle čl. 27 této přílohy a na ni rozvinout výztužnou geomřížku.

- Vhodné  jsou  výztužné  geotextilie,  které  splňují  požadavky  uvedené v obecných technických podmínkách ČD - DDC „Geotextilie pro užití v pražcovém podloží“.

- Vhodné jsou geomřížky, které mají pevnost v tahu (podélně, příčně) min. 30 kN.m-1,   pevnost v tahu   při 3 %  tažnosti  (podélné, příčné)  min. 10 kN.m-1 a tažnost  (podélně, příčně)  max 20 %.

- Při zřizování podkladní vrstvy na výztužné geotextilii musí být geotextilie napnuta a kotvena, aby došlo k aktivizaci potřebné pevnosti v tahu. Doporučuje se proto zakotvení krajů výztužné geotextilie pomocí spon z betonářské oceli. Navážení materiálu podkladní vrstvy musí být čelné, protože po napnutí výztužné geotextilie se nesmí pojíždět nákladními auty. Jsou-li na dvoukolejné trati použity k sypání podkladní vrstvy výsypné vozy, které materiál podkladní vrstvy sypou ze sousední koleje, musí být výztužná geotextilie zakotvena k zemní pláni, aby nedošlo při  vysypání materiálu podkladní vrstvy z výsypných vozů ke shrnutí výztužné geotextilie rozprostřené na zemní pláni.

- Příklad použití výztužné geotextilie v konstrukční vrstvě tělesa železničního spodku na jednokolejné trati v náspu je na obr. 4   a  v zářezu  na obr. 5.

- Další možnosti použití výztužných geotextilií a geomřížek při stavbě a údržbě tělesa železničního spodku

- Výztužných geotextilií a zejména geomřížek je  možné použít při stavbě opěrných zdí z vyztužené zeminy. Stabilitu opěrné zdi z vyztužené zeminy je třeba prokázat výpočtem.

- Geomřížky z polymerů stabilizovaných proti UV záření je možné též použít ke zřízení gabionů (štěrkových košů a matrací ve  tvaru  kvádrů nebo desek  z  geomřížky  vyplněné  štěrkem)   vhodných k opevnění paty svahu podél vodoteče, popřípadě i ke stavbě opěrných nebo zárubních zdí.

- K ochraně železniční trati před padáním zvětralin z povrchu svahů ve skalních zářezech lze použít geomřížky stabilizované proti UV záření, které se zakotví na povrch skalního svahu.

- Výztužné geotextilie lze použít také při zřizování dočasných cest při sanacích nebo větších rekonstrukcích tělesa železničního spodku.

a)	založení náspu na štěrkopískovém polštáři

b)	založení náspu na dvojitém štěrkopískovém polštáři

Obr. 1.	Založení náspu na málo únosném podloží

pomocí výztužné a filtrační geotextilie

c)	konsolidační vrstva s kotvenou výztužnou geotextilií

d)	konsolidační vrstva s kotvenou výztužnou geotextilií

- konsolidační vrstva ve tvaru štěrkopískového polštáře

Obr. 1.	Založení náspu na málo únosném podloží

pomocí výztužné a filtrační geotextilie

a)	vyztužení náspu při stejné vzdálenosti geotextilií

b)	vyztužení náspu kotvenou výztužnou geotextilií

Obr. 2.	Zvýšení stability zemního tělesa v náspu

pomocí výztužné geotextilie

a)	rozšíření nízkého náspu

b)	rozšíření vysokého náspu

Obr. 3.	Rozšíření tělesa železničního spodku

pomocí výztužné a filtrační geotextilie

Obr. 4.	Použití výztužné geotextilie na zemní pláni

na jednokolejné trati v náspu

Obr. 5.	Použití výztužné geotextilie na zemní pláni

na jednokolejné trati v náspu