ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  5

ZJIŠŤOVÁNÍ  MODULU  PŘETVÁRNOSTI

## Zjišťování  modulu  přetvÁRNOSTI

Úvod

- Při určování únosnosti pláně tělesa železničního spodku, konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku a zemní pláně, se jako základní kritérium únosnosti používá statický modul přetvárnosti.

- Použití rázových a dynamických zkoušek pro určení únosnosti se považuje pouze za orientační a pro stanovení únosnosti pláně tělesa železničního spodku, konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku a zemní pláně se nepřipouští.

- Statický modul přetvárnosti se zjišťuje zatěžovací zkouškou.

- Zkušební zařízení

- Pro provedení statické zatěžovací zkoušky je třeba toto zkušební zařízení:

- tuhá zatěžovací deska kruhového tvaru o průměru 0,30 m.  Jiný průměr zatěžovací desky se nepřipouští,

- hydraulický lis schopný vyvodit sílu nejméně o 20 % vyšší než je největší požadované zatížení desky. Lis musí umožňovat stupňovité zvyšování a snižování síly a její udržování bez kolísání po dobu několika minut,

- kulovitý kloub umístěný v sestavě zatěžovacího zařízení  zajišťující centrické zatížení zatěžovací desky i při nerovnoměrném zatlačení desky,

- siloměr (dynamometr) pro měření síly vyvozené hydraulickým lisem,

- indikátorové hodinky s dělením po 0,01 mm pro měření zatlačení desky nebo jiný typ měřidel pro stanovení zatlačení zatěžovací desky s přesností 0,01 mm,

- měřící rám s držáky indikátorových hodinek. Podpěry měřícího rámu musí být od nejbližšího kola protizátěže ve vzdálenosti nejméně 2,5 D (D je průměr zatěžovací desky), tj. 0,75 m,

- protizátěž (železniční motorový vůz, železniční vůz, naložené nákladní auto a pod.) pro opření hydraulického lisu. Kola zatěžovacích vozidel musí být vzdáleny nejméně 3 D (D je průměr zatěžovací desky), tj. 0,9 m od středu zatěžovací desky,

- různé pomůcky pro přípravu zkoušeného povrchu zatěžované vrstvy a nástavce různých délek pro opření lisu o rám protizátěže.

- Postup zatěžovací zkoušky

- Povrch zkoušené vrstvy nebo zemní pláně musí být nenarušený a rovný. Případné nerovnosti se mohou vyrovnat tenkou vrstvou řídké sádrové kaše nebo křemičitým pískem tak, aby zatěžovací deska byla ve vodorovné poloze. Jestliže je zatěžovaná vrstva zmrzlá, zatěžovací zkouška se neprovádí.

- Zatěžovací deska se ukládá na pláň tělesa železničního spodku, konstrukční vrstvu nebo zemní pláň v mezipražcovém prostoru tak, aby její střed byl co nejblíže ke kolejnici (nejvýše však 1,0 m od osy koleje).

- Na zatěžovací desku se ve stejné vzdálenosti osadí troje indikátorové hodinky, které se upevní na měřící rám. Je možné též použít měřící zařízení, které registruje zatlačení ve středu zatěžovací desky.

- Plné dosednutí jednotlivých částí zatěžovacího zařízení se provede krátkodobým zatížením nepřesahujícím 10 s, které nesmí vyvodit na zatěžovanou vrstvu větší tlak než je 20 % maximálního zatížení desky p.  Po odlehčení a ustálení měřidel zatlačení se provede základní čtení.

- Při zatěžovací zkoušce se zatížení vnáší ve čtyřech stupních. Deformace podloží pod deskou pro dané zatížení se považuje za ustálenou, jestliže její změna během 1 minuty  je  0,02 mm. Toto zatlačení se považuje pro dané zatížení jako konečné. Naměřené zatlačení zatěžovací desky se určí jako průměr všech tří  zjištěných hodnot (při měření jednobodovém jedna hodnota), zatížení se potom zvyšuje na další stupeň. Takto se pokračuje, až se dosáhne požadovaného maximálního zatížení pro zatěžovanou konstrukční vrstvu. Po dosažení předepsaného zatížení se zatěžovací deska opět stupňovitě odlehčí na nulu a cyklus se opakuje po druhé.

- Po zatěžovací zkoušce zemní pláně se bezprostředně pod deskou z hloubky 0,15 m odebere vzorek zeminy pro stanovení vlhkosti, případně stupeň konzistence, aby bylo možno stanovit opravný součinitel „z“.

- V případě, že do hloubky 0,5 m pod zemní pláň má zemina zemní pláně rozdílný charakter, je třeba provést další zatěžovací zkoušku v úrovni povrchu odlišné vrstvy zeminy.

- Záznam zatěžovací zkoušky

- Vedle průběžného zapisování zatížení a zatlačení zatěžovací desky se zaznamenávají tyto hlavní údaje:

- místo zkoušky (číslo a název TÚ,DÚ, kilometrická poloha),

- číslo koleje,

- datum zkoušky,

- popis zatěžované vrstvy,

- poloha desky vzhledem k ose koleje ve směru staničení (vlevo nebo vpravo),

- vzdálenost středu desky od osy koleje,

- hloubka uložení zatěžovací desky pod úložnou plochou pražce (tj. od povrchu pražce),

- počasí (atmosférické podmínky, teplota),

- název provádějící organizace a jméno osoby, která zkoušku provedla.

- Vhodné je rovněž uvést popis zkoušeného místa (zemní pláň, podkladní vrstva apod.) a neobvyklé okolnosti během zkoušky.

- Příklad záznamu zatěžovací zkoušky je na obr. 1.

- Vyhodnocení zatěžovací zkoušky

- Konečné, ustálené zatlačení zatěžovací desky (je-li zatlačení měřeno ve středu desky) nebo průměrné zatlačení zatěžovací desky (je-li zatlačení měřeno třemi indikátorovými hodinkami) se vynese do grafu vyjadřujícího závislost mezi tlakem na zatěžovací desku a zatlačením zatěžovací desky.

- Příklad grafického průběhu zatěžovací zkoušky je uveden na obr. 2.   Do grafu se vyznačí hodnota celkového (průměrného celkového) zatlačení desky z druhého zatěžovacího cyklu. Pod grafem se uvede výpočet výsledného modulu přetvárnosti.

- Pro výpočet modulu přetvárnosti měřené konstrukční vrstvy se používá obecný vztah

E0=1,5.p.ry[MPa]

kde  p - je měrný tlak na zatěžovací desku, který činí při zkoušce:

-	na povrchu konstrukční (podkladní) vrstvy p = 0,2 MPa, který se vnáší po 0,05 MPa,

-	na  zemní pláni   p = 0,2 MPa   (u méně  únosných zemin p = 0,1 MPa),  který se vnáší po 0,05 MPa (resp. po 0,025 MPa),

r  -	poloměr zatěžovací desky v m

(u ČD se používá deska s poloměrem 0,15 m),

y -	celkové (celkové průměrné) zatlačení zatěžovací desky v m

zjištěné při druhém měření.

| MĚŘENÍ STATICKÉHO MODULU PŘETVÁRNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kruhovou deskou o průměru 0,30 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | 1.4.1996 |
|  |  |  |  |  | Počasí: |  |  |  |  |
| Místo zatěžovací zkoušky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | číslo a název TÚ,DÚ: 0202 06 |  |  |  |  |  |  | Dobřichovice - Řevnice |  |  |  |  |
|  | km poloha: |  |  | 21,2 + 42 |  |  |  |  |
|  | číslo koleje: |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Poloha zatěž. desky vzhledem k ose koleje ve směru staničení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vlevo |
| Vzdálenost středu zatěžovací desky od osy koleje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 m |
| Hloubka uložení zatěžovací desky pod úložnou plochou pražce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 m |
| Zatěžovací zkouška provedena na: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zemní pláni |  |  |
|  | Zatížení | Zatlačení desky "y" |  |  |  |  | Součet | Rozdíl | Průměr |
|  | desky |  | [mm] |  |  |  |  |
|  | [MPa] | 1 | 2 | 3 | [mm] | [mm] | [mm] |
|  | 0,00 | 15,95 | 15,03 | 15,20 | 46,18 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,05 | 15,67 | 14,80 | 14,91 | 45,38 | 0,80 | 0,27 |
|  | 0,10 | 15,33 | 14,51 | 14,53 | 44,37 | 1,81 | 0,60 |
|  | 0,15 | 14,93 | 14,23 | 14,08 | 43,24 | 2,94 | 0,98 |
|  | 0,20 | 14,17 | 13,66 | 13,27 | 41,10 | 5,08 | 1,69 |
|  | 0,15 | 14,35 | 13,72 | 13,44 | 41,51 | 4,67 | 1,56 |
|  | 0,10 | 14,68 | 13,94 | 13,75 | 42,37 | 3,81 | 1,27 |
|  | 0,05 | 15,07 | 14,33 | 14,20 | 43,60 | 2,58 | 0,86 |
|  | 0,00 | 15,56 | 14,62 | 14,73 | 44,91 | 1,27 | 0,42 |
|  | 0,05 | 15,29 | 14,43 | 14,43 | 44,15 | 2,03 | 0,68 |
|  | 0,10 | 14,94 | 14,14 | 14,05 | 43,13 | 3,05 | 1,02 |
|  | 0,15 | 14,53 | 13,85 | 13,59 | 41,97 | 4,21 | 1,40 |
|  | 0,20 | 14,01 | 13,50 | 13,05 | 40,56 | 5,62 | 1,87 |
|  | 0,15 | 14,16 | 13,62 | 13,23 | 41,01 | 5,17 | 1,72 |
|  | 0,10 | 14,48 | 13,74 | 13,52 | 41,74 | 4,44 | 1,48 |
|  | 0,05 | 14,87 | 14,13 | 13,91 | 42,91 | 3,27 | 1,09 |
|  | 0,00 | 15,39 | 14,50 | 14,43 | 44,32 | 1,86 | 0,62 |
|  |  | y = 1,45 mm |  |  |  |  | E0 = 31,00 MPa |  |  |
|  | Měření provedl (jméno a podpis) : |  |  |  |  |  |  |

Obr. 1.  	Příklad záznamu zatěžovací zkoušky k určení statického modulu přetvárnosti

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA		          Datum: 1.4.1996

kruhovou deskou o průměru 0,30 m

Místo zatěžovací zkoušky:

Číslo a název TÚ,DÚ:   0202 06  Dobřichovice - Řevnice

km:   21,2 + 42

kolej číslo:   1

Hloubka uložení zatěžovací desky

pod úložnou plochou pražce:     0,56 m

E0=1,5.p.ry=1,5.0,2.0,150,00145=31,0MPa

Obr. 2.  	Příklad vyhodnocení statické zatěžovací zkoušky k určení statického modulu přetvárnosti